## Slide 1
MWPC读出的涂硼蜂窝转换体中子探测器
刘立兴,黄朝强,曹晓锋,邓超,张智,王学武,杨祎罡*
工程物理系, 清华大学
核物理与化学研究所，中国工程物理研究院
第九届全国先进气体探测器研讨会报告
2019.10.17
Notes: 字体：思源宋体Heavy

## Slide 2
目录
研究背景
涂硼蜂窝转换体中子探测器现状
探测器的MWPC读出
电子迁移率和探测效率模拟
初步测试
小结

## Slide 3
目前慢中子探测主要手段3He气体供给存在问题
n
3He
4He*
p
T
美国3He储备和支出
5330b，丰度0.000137%

## Slide 4
涂硼气体中子探测器是一种良好的3He替代探测器
n
10B
11B*
7Li
4He
n
α
7Li
阳极丝
阴极壁
10B涂层
-
+
-
+
+HV
3840b，丰度19.8%
其中ρ为硼膜密度，Ssurface为硼膜面积，T 为硼膜厚度，NA为阿伏伽德罗常数，A为硼平均原子数，S为垂直于中子束流的投影面积，σ为截面，Pescape为次级带电粒子逃脱硼膜进入工作气体概率。

## Slide 5
各种涂硼气体中子探测器
涂硼稻草管
美国正比技术公司
多网格探测器
法国ILL
多叶片探测器
法国ILL & University of Perugia
n/γ甄别能力为5.3×106
位置分辨能力7.4mm
易于大面积制备
优点（稻草管为例）：
需要大量阳极丝，制备过程复杂
规模庞大的读出电子学
串扰中子问题
缺点：

## Slide 6
目录
研究背景
涂硼蜂窝转换体中子探测器现状
探测器的MWPC读出
电子迁移率和探测效率模拟
初步测试
小结

## Slide 7
涂硼蜂窝转换体中子探测器现状
（BHCND, Boron-Lined Honeycomb Converter Detector）
表面积大(单模块1.2m2)
探测效率高(natB28.1%，富集10B73.2%)
读出电子学简单
较好的位置分辨能力(约6-9mm)
杂散中子抑制能力等
漂移阴极
涂硼蜂窝
双层GEM
位置灵敏阳极
中子转换体
电子漂移
电子收集和倍增
中子探测三个过程：
GEM读出BHCND结构图
n
-
+
+
+
-
-
10cm
10cm
10cm
蜂窝内径φ3.2mm

## Slide 8
测试结果及问题：
可能原因：
实际硼层厚度为4.7mg/cm2,远高于理想值0.41mg/cm2，自吸收严重
电离电子在蜂窝内迁移效率可能比较低
采用天然硼的探测效率10.7%
小于理论探测效率28.1%
电子在蜂窝孔内的漂移径迹
初始电子
蜂窝孔
电场
BHCND实测脉冲幅度谱

## Slide 9
目录
研究背景
涂硼蜂窝转换体中子探测器现状
探测器的MWPC读出
电子迁移率和探测效率模拟
初步测试
小结

## Slide 10
探测器的MWPC读出
（Multi-Wire Proportional Chamber, 多丝正比室）
GND
+HV
GND
MWPC电势和电场
φ20μm左右阳极丝
电子收集和倍增
位置分辨能力

## Slide 11
探测器的MWPC读出
（Multi-Wire Proportional Chamber, 多丝正比室）
GND
+HV
GND
两侧电子在MWPC中收集和雪崩
φ20μm左右阳极丝
φ60μm左右阳极丝
φ60μm左右阳极丝
同时收集上下两侧电子
不产生杂散中子

## Slide 12
探测器的MWPC读出
（Multi-Wire Proportional Chamber, 多丝正比室）
漂移电极
漂移电极
7Li
涂硼蜂窝
工作气体
阴极丝
阳极丝
阴极丝
GND
+HV
GND
-HV
MWPC读出BHCND原理图
+
-
-
+
α
α
+
-
-
+
θ
n
涂硼蜂窝转换体高效率将中子转换为电离电子

## Slide 13
探测器的MWPC读出
（Multi-Wire Proportional Chamber, 多丝正比室）
漂移电极
漂移电极
7Li
涂硼蜂窝
工作气体
阴极丝
阳极丝
阴极丝
n
-HV
GND
+HV
GND
-HV
MWPC读出BHCND原理图
+
-
-
+
α
α
7Li
+
-
-
+
θ
漂移电极和MWPC间构建漂移电场

## Slide 14
探测器的MWPC读出
（Multi-Wire Proportional Chamber, 多丝正比室）
结构图
漂移电极
漂移电极
7Li
涂硼蜂窝
工作气体
阴极丝
阳极丝
阴极丝
n
-HV
GND
+HV
GND
-HV
+
-
-
+
α
α
7Li
+
-
-
+
θ
缩短漂移距离，提高电子迁移效率
MWPC读出BHCND原理图
+
-
-
+
n
10cm
10cm
5cm
5cm

## Slide 15
目录
研究背景
涂硼蜂窝转换体中子探测器现状
探测器的MWPC读出
电子迁移率和探测效率模拟
初步测试
小结

## Slide 16
电子漂移效率模拟结构模型
L
r
E
蜂窝孔内径3.2mm，蜂窝长度L取不同值
Ar:CO2=95:5
在上侧端面构造自由电子为源项
蜂窝内电场E采用ANSYS有限元软件计算
采用Garfield++模拟电子径迹
电子迁移到下侧端面的概率即迁移效率
单个蜂窝结构模型
电子在蜂窝内径迹
e
e
e
e
e
e
e

## Slide 17
电子迁移率的Garfield++模拟
250V/cm的漂移电场具有最优电子迁移效率
电子迁移效率：10cm,29% 5cm,45%
电子迁移效率的随漂移电场和漂移长度变化
横向扩散系数随场强的变化

## Slide 18
考虑电子迁移效率的能量沉积的Geant4模拟
有利于甄别中子信号与γ本底及噪声。
考虑电子迁移效率的能量沉积谱
MWPC中间读出相对端面读出脉冲幅度谱向高能区移动
端面读出能量沉积峰位为269keV
中间读出能量沉积峰位为381keV
理想情况能量沉积峰位为829keV

## Slide 19
理想中子探测效率与阈值的关系
不同阈值下BHCND探测效率
中间读出BHCND的探测效率为38.5%
端面读出探测效率为35.8%
随甄别阈取值增大，两者差距逐渐增大
单个电子在10cm蜂窝内沉积的最大能量约93.2keV
取该阈值甄别中子和γ及本底

## Slide 20
目录
研究背景
涂硼蜂窝转换体中子探测器现状
探测器的MWPC读出
电子迁移率和探测效率模拟
初步测试
小结

## Slide 21
探测器与测试条件
3.125mm
φ20μmm
1.04mm
φ60μm
MWPC设计
MWPC实物
5cm蜂窝
10cm蜂窝
实际蜂窝
漂移阴极
MWPC
MWPC读出BHCND
探测器测试中子场
注：探测器四周包裹15cm含硼聚乙烯，中子束流方向与探测器夹角约25.4°，中子近似仅入射到BHCND前端面
探测器腔体
中子束流
含硼聚乙烯
2mm

## Slide 22
不同长度涂硼蜂窝的脉冲幅度谱
5cm蜂窝幅度谱最大值约708道
10cm蜂窝幅度谱最大值约507道
取本底最大脉冲幅度为阈值时:
不同长度蜂窝所测脉冲幅度谱
电子迁移效率得到显著改善。
5cm蜂窝探测效率约为10cm蜂窝的124%。
测量值比计算值显著原因：
近蜂窝壁低幅度信号迁移效率更低
蜂窝形状呈扁平状

## Slide 23
累计计数率随阈值的变化
5cm蜂窝阈值以上415cps
10cm蜂窝阈值以上311cps
不同长度蜂窝阈值以上计数
预计5cm蜂窝的n/γ甄别能力将显著提升。
γ计数率1cps道址为阈值：
γ计数率0.1cps道址为阈值：
5cm蜂窝阈值以上254cps
10cm蜂窝阈值以上107cps
以γ计数率阈值近似评价探测器的n/γ甄别能力的话：

## Slide 24
目录
研究背景
涂硼蜂窝转换体中子探测器现状
探测器的MWPC读出
电子迁移率和探测效率模拟
初步测试
小结

## Slide 25
二维电子迁移率计算
电子迁移效率的定量测量
多级MWPC级联读出进一步改善电子迁移效率
绝对探测效率及其它特性测试
第一层
第n层
第二层
BHCND多级级联结构
小结
缩短电子在蜂窝中迁移长度
显著提高电子迁移效率
提高中子探测效率
BHCND的MWPC读出优点：
有待进一步解决的问题：

## Slide 26
致谢
本项目受国家自然科学基金项目号11975137，《基于涂硼转换体的He-3替代中子探测器研究》赞助。

## Slide 27
谢谢！
Notes: 字体：思源宋体Heavy