## Slide 1: 低能电子对石墨烯透过率测试进展
赵晓
山东大学
2019/10/18

## Slide 2: 目录
背景
基于mcp电子枪的测试
kimball physics elg-2 电子枪
测试石墨烯样品
总结

## Slide 3: 背景
TPC中的正离子反馈
  导致空间电荷效应
  降低TPC 平均计数率
  降低动量分辨率
石墨烯
  独特的六边形结构---有效半径~ 0.6 Å 能够有效阻止正离子反馈
  出色的机械性能
    可以承受1016 ions/cm2 @keV
    可以悬浮在几十微米的孔上
  是阻挡正离子反馈的潜在材料
  需要气体中漂移电子有足够量透过率
  低能电子对石墨烯的透过率
  keV 及更高能量的电子可以透过石墨烯膜
  但是气体探测器中典型电子能量低，没有相关研究
铜衬底上的单层石墨烯膜

## Slide 4: 背景
研究内容
  测试低能电子在石墨烯上的穿透率
  研究方法
  在真空中产生足够强度的聚焦电子束
  电子能量可调
  轰击石墨烯薄膜
  测试穿透率

## Slide 5: 基于MCP的测试装置
  装置
  Version1: led发出的紫外光照射金阴极产生光电子，经过mcp倍增放大后通过聚焦装置照射在石墨烯样品上，在石墨烯样品后有电极测试穿透电流
  Verion2: 用商用电子枪产生聚焦电子束轰击石墨烯样品
  设备
  真空设备(< 10-5 Pa)
  A1515高压模块
  紫外led灯(波长265～275nm)
  金阴极和MCP
  搭载电极的数控三维步进电机，用于调整接收电极的位置
  电流表(Keithley 6482 精度1fA )

## Slide 6: 接收电极上的基础电流
  Led灯关闭时基础电流~10fA, rms 2.8pA
  平均电流在~0上，但是存在随机的干扰。电流测试中，需要通过多次测试求平均的方法来降低误差

## Slide 7: 聚焦后电子斑形状测量
  电流采集
  接收电极分为四分之一和四分之三两部分
  两个电极始终连接相同电势
  测量电子落在左上角四分之一电极上的电流
  电极中心点扫描N*N的网格，直到四分之一电极接收全部电子束
  第i行,j列位置所切割电子斑左上角电流为Ii,j（下左图）
  第i，j个小方格内的电流为 ( Ii-1,j-1 + Ii,j) - ( Ii-1,j + Ii,j-1) （下中图）
Mcp出射电子用100v加速后的电子斑形状分布

## Slide 8: 低能量的电子斑分布
  逐步降低加速电压以及施加减速电压，减速mcp出射电子，获得低能电子
  接收电极上反而出现稳定的正电流！！
mcp出射电子用50v电压减速后电子形状分布

## Slide 9: 影响因素----二次电子和反弹电子
  二次电子
  导致电荷在阳极电极之间的重新分布
  影响收集的电子斑的大小和形状
  从几个eV到几千eV的电子都能产生二次电子
  当二次电子超过入射电子，接收电极出现正电流
  很难抑制
Ref: V. Baglin, I. Collins, B. Henrist, N. Hilleret and G. Vorlaufer . A Summary of Main Experimental Results Concerning the Secondary Electron Emission of Copper

## Slide 10: 影响因素----二次电子和反弹电子
  测试不同加速/减速电压调节电子能量后，测量接收电极上电流和加速/减速电压的关系。
  使用MC模拟，引入MCP电子能谱和二次电子效应，能够重复出测试结果
  两者之间存在一定的差异，因为二次电子发射在不同的材料表面差异较大，难以精确描述

## Slide 11: mcp产生电子能谱测试
  mcp产生电子能量
    在mcp与接收电极之间加金属grid，通过在grid与阳接收电极之间加300v电压重新吸收二次电子
    调节MCP与grid之间减速电压V0，测量能量大于eV0的电子电流
    微分后获得电子能谱
  电子能量峰值为8eV
  能谱分布太宽，难以适合测试要求
ev
8eV
3eV

## Slide 12: 小结
  mcp出射的电子能谱太宽
  电子束流聚焦较差，在3mm尺度
  更换商用电子枪获得更稳定的电流与更精确的能量

## Slide 13: 电子枪
  elg-2/egps-1022
  能量稳定性：±0.01%
  束流稳定性： Emission Current Control模式下 ±0.1%

## Slide 14: 电子枪低能量电子聚焦
将接收电极由铜pcb板更换成镀金pcb板以抑制材料表面二次电子发射
调节电子枪参数获得聚焦范围与束流大小
10eV 电子 聚焦范围1mm 电流18nA
5eV 电子 聚焦范围1.6mm 电流14nA

## Slide 15: 待测石墨烯样品
  Tedpella 成品
  覆盖单层石墨烯的氮化硅
  孔距 5µm；孔径 2.5µm；厚 200µm；45x45
  95%完好，有破损和褶皱
  电镜与拉曼光谱测试
  铜网上铺石墨烯
  孔径 100 µm
  可以测试单孔上的透过率

## Slide 16: 总结
mcp产生的电流小较且能谱分布太宽 舍弃将其作为低能电子源
调节电子枪参数获得更大的电流与聚焦
商用电子枪在调试中，进一步提高超低电流测量精度。

## Slide 17
Thanks for your attention!

## Slide 18: backup

## Slide 19: backup
单层石墨烯 g峰小于2d峰
•多层 g峰大于2d峰（2700）
•g峰 石墨烯缺陷（1300左右） 如果没有石墨烯覆盖 没有特征峰