## Slide 1: 信噪比优化
2024年07月30日
叶昌庆

## Slide 2
信噪比优化

## Slide 3
目录
空气芯交流电阻
磁芯线圈
前放测试

## Slide 4
交流电阻
理论计算结果
  基于理想线圈的计算结果，存在多种近似
  计算给出Rac/Rdc，Rdc 需要额外计算
仿真结果
  基于二维轴对称线圈模型近似结果，其中层与层之间交错排列和平行排列的结果差别不大
  仿真直接给出Rac
测试结果
  基于LCR模型给出的拟合结果，其中对Rac采用指数模型得到的结果和不使用指数模型得到的结果差别不大
  测试直接给出Rac
不同结果对信噪比的影响？

## Slide 5
V3
计算结果
  线径：0.55mm
  线间距：0.6mm
  层数：50
仿真结果
  绕线内径：200mm
  层间平行排布
  插值
测试结果
  测试频率上限：2625Hz
不同结果对信噪比的影响是否可以接受？
 | 计算结果 | 仿真结果 | 测试结果
SNR @ 10-5c 只考虑热噪声 | 1.26 | 1.62 | 1.11

## Slide 6
线圈优化
忽略模型频率失效点，仿真最高频率为：50MHz
输入线圈参数
输出：SNR；线圈外径；线圈高度；线圈重量；直流电阻

## Slide 7
目录
空气芯交流电阻
磁芯线圈
前放测试

## Slide 8
实验线圈
每种各三只，参数依次为，绕线内径，绕线外径，绕线高度（mm）：
  第一组：40//57//30，0.6实心线，预计14层*50匝
  第二组： 40//57//45，0.6实心线，预计14层*75匝
  第三组： 40//57//60，0.6实心线，预计14层*100匝
  第四组： 40//57//60，1.27实心线，预计6层*47匝
  第五组： 40//57//60，0.6利兹线，预计14层*100匝 （已返厂，重新绕制完成）

## Slide 9
磁芯线圈
测试存在一定问题
  原先采用电压输入测试，应该采用电流输入
    不同大小的磁场下，磁芯的磁导率不同
  控制测试的输入幅度大小，避免磁芯饱和
  以coil 3 和 coil 5为例，计算理论的电流磁场转换系数为29.32mT/A
  磁芯的饱和磁感应强度：~3200mT
新的测试条件：
0.1mA current control
Notes: 本来打算shiy

## Slide 10
磁芯线圈
Coli3
  电感（单位H）
    空气芯线圈：4.5644E-02
    磁芯线圈：4.5000E-01
    增益：9.86
  交流电阻：
Coli5
  电感（单位H）
    空气芯线圈：4.2301E-02
    磁芯线圈：4.1510E-01
    增益：9.81
  交流电阻：
从约1kHz开始，表现出很大的磁芯损耗
SNR 积分到1kHz之前的结果：0.45；信号增益10倍，则信噪比变为45

## Slide 11
更换磁芯
片状铁芯结构：
坡莫合金：d35mm * h200mm ~500/根
棒材
切割（自己加工+绝缘漆）

## Slide 12
目录
空气芯交流电阻
磁芯线圈
前放测试

## Slide 13
实际放大器
第一级
第二级
低噪声极
第三级
低通滤波级
增益极

## Slide 14
第一级——噪声分析
Chart: 各部分噪声占比
| JFET | AMP | Rd | RF2 | Rs2 | R | R2
 | 578847.0724 | 13283.1776 | 19503.2349 | 15.6415 | 16422.9737 | 47.5515 | 95.1084
替换电流源的电阻几乎不贡献噪声

## Slide 15
芯片筛选
Chart: 
| 9 | 11 | 2 | 5 | 12 | 7 | 13 | 14 | 3 | 4 | 1 | 15 | 10 | 6 | 8
Vs_test | 0.651 | 0.652 | 0.652 | 0.655 | 0.657 | 0.658 | 0.659 | 0.659 | 0.659 | 0.66 | 0.662 | 0.663 | 0.664 | 0.665 | 0.665
Chart: 
| 9 | 11 | 2 | 5 | 12 | 7 | 13 | 14 | 3 | 4 | 1 | 15 | 10 | 6 | 8
Vd_test | 3.715 | 3.711 | 3.691 | 3.656 | 3.64 | 3.624 | 3.615 | 3.613 | 3.609 | 3.592 | 3.576 | 3.547 | 3.543 | 3.524 | 3.517
Chart: 
| 9 | 11 | 2 | 5 | 12 | 7 | 13 | 14 | 3 | 4 | 1 | 15 | 10 | 6 | 8
噪声（9050Hz~10050Hz） | 1044528 | 762089.9 | 814129.5 | 773650.6 | 766426.3 | 786831.7 | 786661.2 | 776650.1 | 786278.1 | 784093.3 | 845197.3 | 854800.2 | 870774 | 776856.3 | 803377.9
筛选中间性能相近且优良的芯片进行并联测试

## Slide 16
实验：
  前放：1st output
  屏蔽箱：运放端接地
  JFET：#5
  采集卡设置：5e5采样率，采样时间2s，保证频域精度
  仿真得到输出噪声频谱密度：759.09nV@1kHz；738.8nV@10kHz
  商业运放：增益：5000；带通设置：300~~30k；AC耦合输入
前放噪声测试——1极
测试过程中商业运放以及采集卡的噪声可以忽略不计
测试结果：3.887e6 V2
10kHz处噪声幅度与预期偏差：6.7%

## Slide 17
实验：
  前放：1st output
  屏蔽箱：运放端接地
  JFET：#5，#12
  采集卡设置：5e5采样率，采样时间2s，保证频域精度
  仿真得到输出噪声频谱密度：564.3nV@1kHz；544.85nV@10kHz
  商业运放：增益：5000；带通设置：300~~30k；AC耦合输入
前放噪声测试——2极
测试结果：3.037e6 V2
10kHz处噪声幅度与预期偏差：27.9%

## Slide 18
实验：
  前放：1st output
  屏蔽箱：运放端接地
  JFET：#5，#12，#7
  采集卡设置：5e5采样率，采样时间2s，保证频域精度
  仿真得到输出噪声频谱密度：477.45nV@1kHz；457.68nV@10kHz
  商业运放：增益：5000；带通设置：300~~30k；AC耦合输入
前放噪声测试——3极
测试结果：2.356e6 V2
10kHz处噪声幅度与预期偏差：34.1%

## Slide 19
实验：
  前放：1st output
  屏蔽箱：运放端接地
  JFET：#5，#12，#7，#13
  采集卡设置：5e5采样率，采样时间2s，保证频域精度
  仿真得到输出噪声频谱密度：426.86nV@1kHz；404.2nV@10kHz
  商业运放：增益：5000；带通设置：300~~30k；AC耦合输入
前放噪声测试——4极
测试结果：2.052e6 V2
10kHz处噪声幅度与预期偏差：41.7%

## Slide 20
实验：
  前放：1st output
  屏蔽箱：运放端接地
  JFET：#5，#12，#7，#13，#14
  采集卡设置：5e5采样率，采样时间2s，保证频域精度
  仿真得到输出噪声频谱密度：393.85nV@1kHz；371.4nV@10kHz
  商业运放：增益：5000；带通设置：300~~30k；AC耦合输入
前放噪声测试——5极
测试结果：1.8233e6 V2
10kHz处噪声幅度与预期偏差：45.4%

## Slide 21
实验：
  前放：1st output
  屏蔽箱：运放端接地
  JFET：#5，#12，#7，#13，#14，#3
  采集卡设置：5e5采样率，采样时间2s，保证频域精度
  仿真得到输出噪声频谱密度：370.45nV@1kHz；346.17nV@10kHz
  商业运放：增益：5000；带通设置：300~~30k；AC耦合输入
前放噪声测试——6极
测试结果：2.0946e6 V2
10kHz处噪声幅度与预期偏差：67.2%

## Slide 22
实验：
  前放：1st output
  屏蔽箱：运放端接地
  JFET：#5，#12，#7，#13，#14，#4
  采集卡设置：5e5采样率，采样时间2s，保证频域精度
  仿真得到输出噪声频谱密度：370.45nV@1kHz；346.17nV@10kHz
  商业运放：增益：5000；带通设置：300~~30k；AC耦合输入
前放噪声测试——6极
测试结果：2.1985e6 V2
10kHz处噪声幅度与预期偏差：71.3%

## Slide 23
前放噪声测试
Chart: number of JFET
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
 | 3887000 | 3037000 | 2356000 | 2052000 | 1823300
并联JFET 确实能降低噪声
但是噪声水平和JFET 数量不满足预期
目前最优的等效输入噪声为527.76nV/sqrt(Hz)，此时V4 coil SNR：2.771.89
Notes: 系统响应待测