## Slide 1: 信噪比优化
2024年08月20日
叶昌庆

## Slide 2
信噪比优化

## Slide 3
目录
空气芯线圈
磁芯线圈
前放测试

## Slide 4
拟合算法误差估计

## Slide 5
拟合算法误差估计

## Slide 6
结果
L, C, a, b, Rdc
L, C, a, b, Rdc

## Slide 7
目录
空气芯线圈
磁芯线圈
前放测试

## Slide 8
磁芯线圈
Coli3 （实心线线圈）
  电感（单位H）
    空气芯线圈：4.5644E-02
    磁芯线圈：4.5000E-01
    分裂磁芯：4.4833E-01
    分裂磁芯+绝缘处理：4.4895E-01
Coli5（Litz 线线圈）
  电感（单位H）
    空气芯线圈：4.2301E-02
    磁芯线圈：4.1510E-01
    分裂磁芯：4.1282E-01
    分裂磁芯+绝缘处理：4.1327E-01
对信号的增益基本保持不变

## Slide 9
交流电阻
交流电阻下降比例，coil3：
交流电阻下降比例，coil5：

## Slide 10
计算
感应电压：
单环路电阻：
涡流损耗：
因涡流损耗导致的交流电阻：
现象与结论：交流电阻实验和理论符合较好，基本可以确定对于此款磁芯，涡流损耗是磁芯损耗的主要部分。0.640.61的差别，可能是由于其他部分损耗如磁滞损耗所导致的

## Slide 11
磁芯线圈
原先结论：从约1kHz开始，才开始表现出可观的磁芯损耗。SNR 积分到1kHz之前的结果：0.45；信号增益10倍，则信噪比变为45
新结论：即使考虑高频部分，如12kHz处，信号增益~10，噪声为原先的18倍，铁芯仍会对信噪比有益（100/18）

## Slide 12
目录
空气芯线圈
磁芯线圈
前放测试

## Slide 13
讨论
现有电子学噪声水平：600pV/√Hz
这相当于21.7 Ω 电阻所产生的热噪声，enough？
1/f 噪声
Chart: Num of JFET
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Average (V2) | 3629618 | 2498065.3333 | 2299631.3333 | 2019080.6667 | 1947150.6667 | 2111762.6667 | 2072246.3333 | 2448857.3333 | 2017115
Theory (V2) | 3629618 | 1814809 | 1209872.6667 | 907404.5 | 725923.6 | 604936.3333 | 518516.8571 | 453702.25 | 403290.8889

## Slide 14
进一步设计