## Slide 1: 双读出量能器研究
何万兵
hewanbing@fudan.edu.cn
2025-3-23
第一届Lambda超子自旋极化跨系统研讨会@USTC

## Slide 2: 量能器的测量任务
电磁量能器：
强子量能器：
2

## Slide 3: 典型量能器材料与结构
电离（Ionization）：LAr，Si …
闪烁（Scintillation）：CsI，PbWO，塑料闪烁体…
切伦科夫辐射（Cherenkov Radiation）：氟化铅，铅玻璃，气凝胶 …
Sampling calorimeters
Homogeneous calorimeters
3

## Slide 4: 典型量能器参数
Annu. Rev. Nucl. Part. Sci. 2010. 60:615–44
4

## Slide 5: 电磁簇射与强子簇射特征
1.相互作用长度，数倍于辐射长度
2.簇射顶点位置不确定度较大
3.电磁组分和强子组分涨落较大

## Slide 6: 探测器对簇射的响应：电磁组分VS强子组分

## Slide 7: 利用双信号做能量修正

## Slide 8: PbWO4
8

## Slide 9
4GeV
6GeV
8GeV
10GeV
15GeV
20GeV
PbWO4晶体双通道信号（Proton）

## Slide 10
S
C
Dual
S
C
Dual
S
C
Dual
S
C
Dual
S
C
Dual
PbWO强子测量能量分辨率

## Slide 11: 多读出+高粒度+机器学习
3D-CNN:
3D-ResNet18 ：
能量求和:
闪烁光，切伦科夫光，带电粒子数
单闪烁光通道：
11
强子能量分辨率：高粒度与双读出效果大致相当

## Slide 12: 超核谱仪电磁量能器选型的考虑
 | 分辨率 | PID | 读出通道数 | 体积 | 造价
PbWO4 | ～3% |  | 少 | 紧凑 | 最贵
CsI | ～3% |  | 少 |  | 
Shashlik | ~ 4% |  | 少 |  | 
SPACAL | > 10% |  | 少 | 紧凑 | 
铅玻璃 | ～5% | 压低中子本底 | 少 | 稍大 | 最便宜
高粒度铅玻璃 | ～3% | 压低中子本底 | 多 | 大 | 
铅玻璃+塑闪 高粒度+双读出 | ～3% | 最好 | 多 | 大 | 
12

## Slide 13: 双读出方案的造价估计
层数 | 能量分辨率（%）[1 GeV]
3（12X0） | 4.3
4（16X0） | 3.5
7（16X0） | 2.7
15（16X0） | 2.7
层数 | 切伦科夫材料 | 折射率 | 辐射长度（cm） | 单层厚度（cm） | 总体积 | 单价 | 切伦科夫材料总价（万） | 闪烁光材料 | 辐射长度（cm） | 光衰减时间（ns）
 |  |  |  |  |  | （元/cm^3） |  |  |  | 
7 | 铅玻璃ZF2 | 1.67 | 2.8 | 4.723112128 | 1051918.56 | 1.2 | 126.2302276 | 塑闪 | 43 | 1.6
12 | 铅玻璃ZF2 | 1.67 | 2.8 | 2.755148741 | 1051918.56 | 1.2 | 126.2302276 | 塑闪 | 43 | 1.6
12 | PbF2 | 1.78 | 0.93 | 0.924998554 | 257483.447 | 147 | 3785.006671 | 塑闪 | 43 | 1.6
12 | PbF2 | 1.78 | 0.93 | 0.737371938 | 197435.954 | 147 | 2902.308519 | PWO | 0.89 | 50
12 | PbF2 | 1.78 | 0.93 | 0.826170468 | 225358.777 | 147 | 3312.774028 | CsI | 1.85 | 35
12 | PbF2 | 1.78 | 0.93 | 0.773598553 | 208719.822 | 147 | 3068.181381 | BSO | 1.15 | 100
EMC总价（万） | 磁铁估价（万）
1103.07005 | 847.928983
1540.32005 | 847.928983
5099.7921 | 320.83562
4510.67784 | 280.995192
4786.92899 | 299.521482
4674.2971 | 288.481835
13

## Slide 14: 双读出对电磁量能器的作用 ADRIANO量能器
https://redtop.fnal.gov/the-detector/
14

## Slide 15
Instruments 2022, 6(4), 49
ADRIANO2增加高粒度设计
15

## Slide 16: SPACAL (SPAghetti CALorimeter)
切伦科夫光/闪烁光，双信号读出
闪烁光纤
切伦科夫光纤
0.6mm
0.6mm
环氧树脂和钨粉1:1掺杂
16

## Slide 17
光纤电子能量分辨率
Se
Ce
PWO电子能量分辨率
Se
Ce

## Slide 18: EMC结构
SIPM
1.2cm
1.2cm
铅玻璃
塑闪
3cm
1cm
0. 35cm
0.01cm Tyvek
3.5cm
铅玻璃 SIPM
塑闪 SIPM
部分模块过小，只能放两个SiPM
每层为1cm厚的塑闪和3cm厚的铅玻璃
两种材料之间空余0.35cm放置SIPM
铅玻璃从下方读出，塑闪从上方读出
铅玻璃+塑闪单元

## Slide 19: 能量分辨率
PS
LG
2cm
2cm
PS
LG
1cm
3cm
PS
LG
1mm
3cm
由于簇射深度不同导致的双读出通道两种光分布存在线性关系
组份比例与信号涨落

## Slide 20: 能量分辨率
500MeV
3cm LG
1cm PS
2cm LG
2cm PS
3cm LG
1mm PS

## Slide 21
找到中心点后分别计算length和width的RMS
PID

## Slide 22
中心点到原点的距离
训练集结果
BDT联合cut
测试集结果
二维分布
PID

## Slide 23: 总结：
铅玻璃+塑闪双读出是目前首选方案
待优化参数：
  纵向分割参数
  SiPM及电子学前端设计
  支撑结构设计
待测试：
  铅玻璃选型与抗辐照性能
谢谢！
23