## Slide 1: 磁芯线圈
2024年11月26日
叶昌庆

## Slide 2
相关理论
空气芯线圈损耗：
磁芯线圈损耗：
在分析过程当中，往往
可以近似认为

## Slide 3
磁芯损耗——
单位体积磁芯损耗：
单位体积涡流损耗：
单位体积磁滞损耗：
此为Steinmetz经验公式，其中n常见为1.5~2.5
理论上：
当频率较低时，磁滞损耗占主导
当频率较高时，涡流损耗占主导
[1]戴京营,汪敢.电源铁氧体中的磁滞损耗和涡流损耗的研究[J].磁性材料及器件, 1994, 025(002):12-14.
区分交流电阻中的磁芯损耗和涡流损耗
上述讨论都基于B没有显著趋肤效应

## Slide 4
实验设计
线圈参数：
  40mm//57mm//60mm（内径，外径，高度），0.6mm实心线，14层*100匝
磁芯参数：
  80mm
测试磁芯线圈交流电阻
测试空气芯线圈交流电阻
作差
按照下式进行拟合

## Slide 5
拟合结果
线圈测试电流 | 10mA | 11mA | 12mA | 13mA | 14mA | 15mA
a | 8.5098e-07 | 8.5746e-07 | 8.6161e-07 | 8.5063e-07 | 8.5962e-07 | 8.5717e-07
b | 4.7201e-05 | 3.5417e-05 | 2.9748e-05 | 5.3742e-05 | 4.2991e-05 | 4.5494e-05
在测试范围内：
涡流损耗常数项，保持基本稳定为一个常数
磁滞损耗常数项，也基本保持稳定？，n≈2
在f>50Hz左右时，涡流损耗就大于磁滞损耗，f>500Hz，已经差量级，可以基本不考虑磁滞损耗

## Slide 6
相关测试
材料磁滞回线，待测试，以验证相关的结论

## Slide 7
与测试结果对比
仿真得到：在磁感应强度趋肤效应不显著的时候，对半切割圆柱形磁芯，涡流损耗下降为原先的0.393倍

## Slide 8
原先磁芯的切割结果
交流电阻下降比例，coil3：
交流电阻下降比例，coil5：

## Slide 9
原先磁芯的切割结果
当时的比较方法有问题，使用Rac/Rdc进行比较
比如coil3 的测试频率：625Hz~9000Hz，只能保证在测试频率范围内测得的Rac具有准确性
Coil3 切割前后Rdc 的拟合结果不同（15.26Ω vs 20.00Ω）
所以使用Rac/Rdc进行比较不可取，应该直接取Rac进行比较
交流电阻比例，coil3：
交流电阻比例，coil5：