## Slide 1: 磁芯线圈
2024年12月10日
叶昌庆

## Slide 2
单位磁芯损耗
单位体积磁芯损耗：
单位体积涡流损耗：
单位体积磁滞损耗：
此为Steinmetz经验公式，其中n常见为1.5~2.5，n与B-H曲线的形状有关
理论上：
当频率较低时，磁滞损耗占主导
当频率较高时，涡流损耗占主导
[1]戴京营,汪敢.电源铁氧体中的磁滞损耗和涡流损耗的研究[J].磁性材料及器件, 1994, 025(002):12-14.

## Slide 3
总磁芯损耗
总涡流损耗：
总磁滞损耗：
低频，则
高频时，由于趋肤效应的存在， ， 与的关系不再简明
高低频的界定范围与材料的磁导率，电导率有关
=2300，=1000时， =1kHz
=2300，100时， 10kHz
为集肤深度
为角频率
为磁导率
为电导率

## Slide 4
线圈中的磁感应强度
无磁芯
有磁芯
有无磁芯确实会影响线圈当中的磁感应强度分布
但是线圈当中的磁感应强度没有量级的差别
低频时，有无磁芯线圈当中的损耗相差不大，主要由直流损耗决定
freq (Hz) | 无磁芯，线圈损耗(W) | 有磁芯，线圈损耗(W)
100 | 7.38E-06 | 7.38E-06
1000 | 7.54E-06 | 7.90E-06
10000 | 2.41E-05 | 5.95E-05
二维旋转对称模型

## Slide 5
实验设计
线圈参数：
  40mm//57mm//60mm（内径，外径，高度），0.6mm实心线，14层*100匝
磁芯参数：
  80mm
测试磁芯线圈交流电阻（100Hz~1kHz）
测试空气芯线圈交流电阻（100Hz~1kHz）
作差
按照下式进行拟合
会出现测试error 但是影响不大

## Slide 6
拟合结果
线圈测试电流 | 0.1 mA | 0.2 mA | 0.3 mA | 0.4 mA | 0.5 mA | 0.6 mA | 0.7 mA | 0.8 mA | 0.9 mA | 1 mA
a | 8.87E-07 | 9.15E-07 | 9.33E-07 | 9.72E-07 | 1.01E-06 | 1.03E-06 | 1.01E-06 | 1.01E-06 | 1.01E-06 | 1.00E-06
b | 1.52E-04 | 1.12E-04 | 7.98E-05 | 4.06E-05 | 8.80E-06 | 3.01E-07 | 1.04E-05 | 1.10E-05 | 9.19E-06 | 1.19E-05
在测试范围内：
涡流损耗常数项，保持基本稳定为一个常数
磁滞损耗常数项，稳定下降
  n=1
  与上次结果不同，可能是由于磁芯的放置等原因导致的

## Slide 7
磁芯线圈交流电阻
=
一个磁单极子穿过，产生的感应电流：
I=0.1mA
结论：当前模型能较准确的解释磁芯交流电阻行为
差距是导致的

## Slide 8
理论计算
理论值：1.16e-9
仿真值：5.4e-10
实测值：1e-6
理论值比仿真值偏大是因为磁芯非均匀磁化

## Slide 9
实验设计
线圈参数：
  40mm//57mm//60mm（内径，外径，高度），0.6mm利兹线，14层*100匝
磁芯参数：
  80mm
测试磁芯线圈交流电阻（100Hz~1kHz）
测试空气芯线圈交流电阻（100Hz~1kHz）
作差
按照下式进行拟合

## Slide 10
拟合结果
线圈测试电流 | 0.1 mA | 0.2 mA | 0.3 mA | 0.4 mA | 0.5 mA | 0.6 mA | 0.7 mA | 0.8 mA | 0.9 mA | 1 mA
a | 4.23E-07 | 3.77E-07 | 3.60E-07 | 3.65E-07 | 3.79E-07 | 3.68E-07 | 3.90E-07 | 3.65E-07 | 3.58E-07 | 3.51E-07
b | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
在测试范围内：
涡流损耗常数项，保持基本稳定为一个常数
磁滞损耗项，b拟合出负数，debugging
=
依然有差距，debugging

## Slide 11
仿真结果
通过对磁芯加入复磁导率，引入磁滞损耗
Comsol 涡流损耗计算（单位体积电损功率）：
Comsol 磁滞损耗计算（单位体积磁损功率）：

## Slide 12
仿真结果
sigma_set (S/m) | freq (Hz) | H_Ratio | E_Ratio
0.1 | 100 | 1.0385 | 0.3909
0.1 | 158.49 | 1.0385 | 0.3909
0.1 | 251.19 | 1.0385 | 0.3909
0.1 | 398.11 | 1.0385 | 0.3909
0.1 | 630.96 | 1.0385 | 0.3909
0.1 | 1000 | 1.0385 | 0.3909
0.1 | 1584.9 | 1.0385 | 0.3909
0.1 | 2511.9 | 1.0385 | 0.3909
0.1 | 3981.1 | 1.0385 | 0.3909
0.1 | 6309.6 | 1.0385 | 0.3909
0.1 | 10000 | 1.0385 | 0.3909
10 | 100 | 1.0385 | 0.3909
 | 158.49 | 1.0385 | 0.3909
 | 251.19 | 1.0385 | 0.3909
 | 398.11 | 1.0385 | 0.3909
 | 630.96 | 1.0385 | 0.3909
 | 1000 | 1.0385 | 0.3909
 | 1584.9 | 1.0385 | 0.3909
 | 2511.9 | 1.0385 | 0.3909
 | 3981.1 | 1.0385 | 0.3909
 | 6309.6 | 1.0384 | 0.3910
 | 10000 | 1.0383 | 0.3910
1000 | 100 | 1.0383 | 0.3910
 | 158.49 | 1.0379 | 0.3912
 | 251.19 | 1.0370 | 0.3915
 | 398.11 | 1.0348 | 0.3921
 | 630.96 | 1.0293 | 0.3935
 | 1000 | 1.0161 | 0.3966
 | 1584.9 | 0.9862 | 0.4039
 | 2511.9 | 0.9279 | 0.4203
 | 3981.1 | 0.8398 | 0.4537
 | 6309.6 | 0.7512 | 0.5089
 | 10000 | 0.6986 | 0.5717
对半切割磁芯：
趋肤效应不显著时
  磁滞损耗不变
  涡流损耗下降为原先的0.39
趋肤效应显著时
  磁滞损耗下降比例下降
  涡流损耗下降比例上升

## Slide 13
磁芯线圈交流电阻
Coil3:
  完整=
  劈裂磁芯：=
Coil5:
  完整
  劈裂磁芯：=