## Slide 1: 55nm单片HVCMOS径迹探测器 原型芯片研究进展
陆卫国（luwg@ihep.ac.cn）
On behalf of the CEPC Inner Tracker group
第五届半导体辐射探测器研讨会
西安，4月19日

## Slide 2: 报告内容
研究背景
  CEPC研发和LHCb升级
  方案和工艺选择
COFFEE系列芯片研发
  COFFEE1设计和测试
  COFFEE2的设计
  COFFEE2的测试结果和讨论
  COFFEE3设计和测试准备
总结与展望

## Slide 3: CEPC研发和LHCb升级
CEPC内层径迹探测器研发
  硅径迹探测器提供位置信息做径迹重建
  高位置分辨，低功耗，大面积覆盖
LHCb上游径迹探测器升级
  亮度达到1034cm-2s-1
  需要处理高计数率
  高位置时间分辨，低功耗，抗辐照
参数 | CEPC ITk | LHCb U2UT
Spatial resolution | σφ<10μm | <~10um
Time resolution | <~5ns to tag 23ns bunches | <~5ns
Power consumption | <200mW/cm² | <~150mW/cm²
Radiation tolerance | TBD | 3×1015 neq/cm²，240 Mrad TID
Material budget | <1% X0 per layer | <1.2% X0 per layer
Area | ~20m² | ~10m²

## Slide 4: 方案和工艺选择
混合式向单片式发展
  混合式：目前运行系统的主流探测器类型，传感器和读出电路可分别优化，复杂的组装工艺
  单片式：传感器和读出电路集成到同一硅片上，低组装成本，低物质量
    小电极：更小的收集极电容，低噪声，低功耗
    大电极：更快的电荷收集，更好的抗辐照性能->HVCMOS成为CEPC ref-TDR基准方案
主流工艺180nm和150nm
  像素尺寸和功耗受限于工艺
  NIEL > ~1015 neq/cm²
  时间分辨可达~ns
HVCMOS 55nm
  更好的性能表现
  工艺可持续
  性价比

## Slide 5: COFFEE系列芯片研发
55nm LL工艺
第一版成功投片的设计
特殊的DNW规则，验证信号收集原理
55nm HV-CMOS工艺
第一个采用HV-CMOS样片
工艺摸索
传感器特性研究
像素内电子学验证
55nm HV-CMOS工艺
设计方案和功能验证
关键模块积累
COFFEE1
COFFEE2
COFFEE3
2022.10
2023.8
2025.1

## Slide 6: COFFEE1芯片设计
MPW in 55nm Low Leakage process
  非高阻衬底
  具有深N阱结构（非常规）
Diode阵列
  12个小阵列，每个阵列3✖4像素
  两种像素尺寸
    50μm×150μm
    25μm×150μm
  像素间是否有P stop
  DNW间距：5μm，10μm，15μm
  不同的连接方式
  像素内填充了Pwell
工艺剖面示意图
整体版图：3×2mm²。2022年10月提交
芯片实物：2023年4月收到，尺寸×0.9
读出电路
  信号收集极采用有源电阻偏置，AC耦合到CSA
  包含电荷注入测试端
  电荷灵敏前放
    折叠共源共栅结构
    双电源
    PMOS输入管
    恒流源做反馈电阻
  源极跟随驱动模拟信号输出
  6路接sensor，1路独立CSA
读出电路原理图

## Slide 7: COFFEE1测试
IV测试
  击穿电压：~-8V
  漏电流：~10pA/pixel
CV测试
  收集端等效电容（25μm×150μm）：~150fF
激光测试
  650nm激光，500Hz
  ~0.5mm光斑，-6V偏置
  清晰的信号响应
    -28 ADC对应于~2400e-

## Slide 8: COFFEE2芯片
55nm HVCMOS process
三阱工艺：no deep Pwell
8层普通金属+2层顶层金属
无标准IO库
首次采用HVCMOS工艺
整体版图：4×3mm 2023年8月提交
实物芯片：2023年12月收到
设计目标
  工艺摸索
  验证传感器结构和信号收集
  与电路集成的探索
设计
  区域1: 纯diode阵列，验证6种不同的结构
  区域2: 32×20的像素的阵列，包含6种信号收集极结构和3种像素内电路结构
  区域3: 26×26规模的像素阵列以及外围数字处理和读出模块
像素和保护环结构示意图

## Slide 9: COFFEE2：无源传感器设计和测试
区域1：6种不同的电荷收集diode设计，像素尺寸40μm✖80μm
测试结果
  击穿电压：~70V
  漏电流：~10pA
  电容大小与面积近似成比例
  单个diode电容
    ~40fF，走线引入的寄生电容~200fF
  漏电流增加至~1nA（ 1014 neq/cm2 质子辐照后）
  与TCAD仿真结果接近

## Slide 10: COFFEE2：电路设计
区域2目标
  像素内数字电路对电荷收集的影响
  关键模块的设计积累
三种像素内电路结构
  1，仅CSA模拟读出
  2，CSA+NMOS比较器
  3，CSA+CMOS比较器
  行列选通控制读出地址
CSA+CMOS比较器
CSA+NMOS比较器
瞬态仿真
单像素版图 40μm✖80μm

## Slide 11: COFFEE2：电路测试
基于Caribou测试系统
  ZC706+CaR接口板+芯片载板
刻度电路电气测试
激光测试
放射源测试
像素一致性测试和SNR量化测试进行中
Caribou测试系统
激光响应

## Slide 12: COFFEE3设计和测试准备
完整的读出架构，可扩展至全尺寸芯片设计
每个像素可选通，阈值可调
方案1：基于当前工艺条件的优化设计
  像素内以NMOS为主，放大和部分数字化
  阵列底部完成数字化和时间标记，数据打包等
方案2：为改进工艺验证方案
  像素内集成TDC，地址ROM，时间信息RAM
  列总线优先级读出，20MHz时钟分发
芯片载板和测试固件开发中
2025年1月提交
方案1示意图
方案2示意图

## Slide 13: 总结与展望
面向未来硅径迹探测需求，开展了基于HVCMOS 55nm的单片式像素型芯片研发
COFFEE1芯片基于LL工艺，开启了设计和测试的积累
COFFEE2基于HVCMOS工艺
  对无源传感器进行了较为全面的测试，结果与仿真较为接近
  包含电路在内的测试取得了初步的结果，部分问题仍在进一步研究中
COFFEE3集成了主要功能，测试正在准备中
继续寻找适合的国产工艺并推进其优化，为下一版设计做准备
欢迎批评指正

## Slide 14: Back up

## Slide 15: 55nm工艺节点
更好的性能表现
  更高的集成密度
  相同的面积可以集成更多的功能电路
  更低的功耗
  更快的速度
工艺可持续
  半导体制程的发展趋势
  高能物理实验5-10年的研发周期
  批量生产支持
性价比
  国外已经开始28nm的研发，国内基本130nm以上
  成本和性能上的折衷

## Slide 16: 方案和工艺选择
混合式向单片式发展
  混合式：目前运行系统的主流探测器类型，传感器和读出电路可分别优化，复杂的组装工艺
  单片式：传感器和读出电路集成到同一硅片上，低组装成本，低物质量
小电极：更小的收集极电容，
低噪声，低功耗
大电极：更快的电荷收集，
更好的抗辐照性能