## Slide 1: 磁芯线圈
2025年05月27日
叶昌庆

## Slide 2
利用磁环得到材料复数磁导率
利用空气芯线圈进行线圈半径修正
得到磁芯线圈交流电阻仿真结果vs实测结果
得到信噪比仿真结果vs实测结果
目录

## Slide 3
材料磁导率测试
Lee E S, Choi B G. Calculation methodologies of complex permeability for various magnetic materials[J]. Electronics, 2021, 10(17): 2167.
忽略了分布电容， 空气芯的线圈电阻得到
文章中使用波形发生器和示波器进行测试 可以使用LCR表代替
为等效串联电感
为等效串联电阻

## Slide 4
材料磁导率测试
随机选用的商用磁芯能测出与手册相同的复数磁导率，基本可以认为磁导率虚部是材料的固有属性
使用封闭磁芯，认为不存在磁泄露

## Slide 5
材料磁导率测试结果
线圈匝数：10
有效磁路截面积（mm2）： 407.2814 || 403.5057
有效磁路长度（mm）： 250.9085 || 251.0499
在整个磁环范围内进行绕制，能保证更小的磁泄露
匝数稀疏，线圈部分电阻暂时不需要考虑交流成分，
两只磁芯相对磁导率测试结果：
实部基本一致
虚部在低频段基本一致，高频段出现偏差（怀疑是线圈交流电阻不能忽略的影响，此时应该更加相信利兹线的结果）
测试结果具有一致性，但是与手册存在偏差
 | 标称(mm) | core1 |  |  |  | core2 |  |  | 
 |  | Test1(mm) | Test2(mm) | Test3(mm) | Ave(mm) | Test1(mm) | Test2(mm) | Test3(mm) | Ave(mm)
磁环内径 | 60 | 59.55 | 59.55 | 59.55 | 59.55 | 59.79 | 59.76 | 59.79 | 59.78
磁环外径 | 100 | 100.18 | 100.18 | 100.19 | 100.183 | 100.06 | 100.01 | 100.06 | 100.043
磁环厚度 | 20 | 20.04 | 20.05 | 20.05 | 20.0467 | 20.05 | 20.04 | 20.04 | 20.0433

## Slide 6
拟合
更多次测试
Miu_4：26℃
Miu_5：27.5℃
Miu_6：28.9℃

## Slide 7
利用磁环得到材料复数磁导率
利用空气芯线圈进行线圈半径修正
得到磁芯线圈交流电阻仿真结果vs实测结果
得到信噪比仿真结果vs实测结果
目录

## Slide 8
线圈参数
 | 线圈内径（mm） | 层数 | 单层匝数 | 线径（mm） | 线圈高度（mm） | 线圈个数
Coil1 | 36 | 14 | 50 | 0.6 | 30 | 3
Coil2 | 36 | 14 | 75 | 0.6 | 45 | 3
Coil3 | 36 | 14 | 100 | 0.6 | 60 | 3
Coil4 | 96 | 14 | 100 | 0.6 | 60 | 3
Coil5 | 146 | 14 | 100 | 0.6 | 60 | 3
线圈与磁芯参数
 | 磁芯直径（mm） | 磁芯高度 | 磁芯个数
Core1 | 33.5 | 40 | 3
Core2 | 33.5 | 60 | 4
Core3 | 93.5 | 60 | 3
Core4 | 143.5 | 60 | 3
磁芯参数

## Slide 9
Coil1,2,3
先前已经得到了coil1,2,3 的半径修正结果如下
Frequency range: 1kHz ~~ 10kHz
Coil3 结果

## Slide 10
Coil4,5
得到coil4,5 的半径修正结果如下
Frequency range: 1kHz ~~ 10kHz
coil4
coil5
谐振频率：5.5kHz
谐振频率：~7kHz

## Slide 11
Coil4,5
得到coil4,5 的半径修正结果如下
coil4
R(mm) | L_simu(H)
50 | 0.18829
50.05 | 0.18858
50.1 | 0.18886
50.15 | 0.18914
50.2 | 0.18943
R(mm) | L_simu(H)
74.3 | 0.33847
74.35 | 0.3388
74.4 | 0.33913
74.7 | 0.34112
74.75 | 0.34146
 | L_test(H)
coil4_1 | 0.188572
coil4_2 | 0.188707
coil4_3 | 0.190616
Mean | 0.189299
半径修正为：50.15mm
 | L_test(H)
coil5_1 | 0.339719
coil5_2 | 0.339535
coil5_3 | 0.337361
Mean | 0.338872
半径修正为：74.35mm
coil5
Frequency range: 1Hz ~~ 8kHz
Frequency range: 1Hz ~~ 6.5kHz
线圈尺寸测量 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 内径1 | 内径2 | 内径3 | 内径_A |  | 
coil4 | 1 | 95.94 | 95.98 | 95.97 | 95.96333 | 47.98167 | 48.305
 | 2 | 95.97 | 96.08 | 95.97 | 96.00667 | 48.00333 | 
 | 3 | 96.24 | 95.9 | 96.04 | 96.06 | 48.03 | 
coil5 | 1 | 146.26 | 146.34 | 146.28 | 146.2933 | 73.14667 | 73.44167
 | 2 | 146.33 | 146.45 | 146.25 | 146.3433 | 73.17167 | 
 | 3 | 146.22 | 146.17 | 146.25 | 146.2133 | 73.10667 | 
空气芯交流电阻差异严重

## Slide 12
利用磁环得到材料复数磁导率
利用空气芯线圈进行线圈半径修正
得到磁芯线圈交流电阻仿真结果vs实测结果
得到信噪比仿真结果vs实测结果
目录

## Slide 13
coil1
增益
  仿真值：2.78——core1； 3.71——core2
  测试值：2.65——core1； 3.52——core2
交流电阻

## Slide 14
coil2
增益
  仿真值：2.58——core1； 3.73——core2
  测试值：2.67——core1； 3.87——core2
交流电阻

## Slide 15
coil3
增益
  仿真值：2.40——core1； 3.71——core2
  测试值：2.47——core1； 3.84——core2
交流电阻

## Slide 16
相关说明
coil1 | core_len (mm) | freq (Hz) | 线圈电阻 (AC) (Ω) | coil (Ω) | core (Ω)
 | 40 | 1000 | 7.4451 | 7.443 | 0.002143
 | 40 | 2500 | 8.6316 | 8.6294 | 0.002234
 | 40 | 4000 | 10.834 | 10.831 | 0.002499
 | 40 | 5500 | 14.048 | 14.045 | 0.002914
 | 40 | 7000 | 18.269 | 18.266 | 0.003474
 | 40 | 8500 | 23.492 | 23.488 | 0.004175
 | 40 | 10000 | 29.709 | 29.704 | 0.005016
 | 60 | 1000 | 7.435 | 7.4305 | 0.004485
 | 60 | 2500 | 8.5563 | 8.5516 | 0.004712
 | 60 | 4000 | 10.637 | 10.632 | 0.005333
 | 60 | 5500 | 13.674 | 13.668 | 0.006299
 | 60 | 7000 | 17.663 | 17.656 | 0.007598
 | 60 | 8500 | 22.598 | 22.589 | 0.009224
 | 60 | 10000 | 28.471 | 28.459 | 0.011174
coil2 | 40 | 1000 | 11.516 | 11.512 | 0.003609
 | 40 | 2500 | 14.502 | 14.499 | 0.003765
 | 40 | 4000 | 20.046 | 20.042 | 0.004214
 | 40 | 5500 | 28.14 | 28.135 | 0.004918
 | 40 | 7000 | 38.776 | 38.77 | 0.005865
 | 40 | 8500 | 51.94 | 51.933 | 0.007053
 | 40 | 10000 | 67.618 | 67.61 | 0.008479
 | 60 | 1000 | 11.493 | 11.485 | 0.008682
 | 60 | 2500 | 14.337 | 14.328 | 0.00912
 | 60 | 4000 | 19.616 | 19.606 | 0.010317
 | 60 | 5500 | 27.322 | 27.31 | 0.012181
 | 60 | 7000 | 37.446 | 37.431 | 0.014686
 | 60 | 8500 | 49.975 | 49.957 | 0.017822
 | 60 | 10000 | 64.893 | 64.871 | 0.021584
coil3 | 40 | 1000 | 15.469 | 15.465 | 0.004624
 | 40 | 2500 | 20.057 | 20.053 | 0.004829
 | 40 | 4000 | 28.573 | 28.568 | 0.005414
 | 40 | 5500 | 41.007 | 41.001 | 0.00633
 | 40 | 7000 | 57.346 | 57.338 | 0.007563
 | 40 | 8500 | 77.57 | 77.561 | 0.009108
 | 40 | 10000 | 101.66 | 101.65 | 0.010962
 | 60 | 1000 | 15.746 | 15.733 | 0.012604
 | 60 | 2500 | 21.743 | 21.729 | 0.013236
 | 60 | 4000 | 32.874 | 32.859 | 0.01497
 | 60 | 5500 | 49.128 | 49.11 | 0.017666
 | 60 | 7000 | 70.487 | 70.465 | 0.021291
 | 60 | 8500 | 96.928 | 96.902 | 0.02583
 | 60 | 10000 | 128.42 | 128.39 | 0.031273
仿真结果给出：
在当前复数磁导率的条件下，磁芯线圈的交流电阻几乎全部来自于线圈

## Slide 17
相关说明
Core height 40mm
Core height 60mm
短的磁芯会导致在线圈处产生更大的磁场，接入产生更严重的交流电阻效应

## Slide 18
利用磁环得到材料复数磁导率
利用空气芯线圈进行线圈半径修正
得到磁芯线圈交流电阻仿真结果vs实测结果
得到信噪比仿真结果vs实测结果
目录