## Slide 1: SOI像素探测器的屏蔽机制研究
卢云鹏1，刘义1，吴志岗2，欧阳群1
1 中国科学院高能物理研究所，实验物理中心
2 中国科学技术大学，近代物理系

## Slide 2: 报告内容
SOI屏蔽问题的提出
  早期的两种解决方案
LAPIS工艺的两种屏蔽机制
  BPW的作用回顾
  Nested-well与Double-SOI
  TCAD仿真
测试结构与测试结果
  Nested-well的屏蔽效果与局限性
  Double-SOI的单像素测试与分析
结论与展望

## Slide 3: SOI像素探测器的优点与挑战
优点：高性能，易制造，低物质量
  X射线探测器
  顶点探测器
挑战：像素电路与Sensor间的强烈电场耦合
  背栅效应
  电荷注入
 | 高性能 | 易制造 | 低物质量
Hybrid | √ |  | 
MAPS |  | √ | √
SOI | √ | √ | √

## Slide 4
F. X. Pengg认识到屏蔽的必要性并很好地理解了该问题：
  深P阱作为电荷收集极
  高掺杂的浅N阱作为屏蔽层
  精确控制Vshield and Vback 来耗尽P阱并以小Cp/n-well
  很好的概念但由于工艺问题没有成功实现
Monolithic Silicon Pixel Detectors in SOI Technology
F. X. Pengg, PHD dissertation
1996
0.2kΩ/□ not compatible with current process
高温退火工艺的仿真
Pengg提出的屏蔽结构

## Slide 5
厚器件层的解决方案(semi-bulk process)
  1.2um厚器件层，后增加到4um
  晶体管衬底作为屏蔽层
  可行性得到实验验证
  厚器件层与深亚微米CMOS工艺不兼容
2006
Full-size monolithic active pixel sensors in SOI technology—Design considerations, simulations and measurements results
H. Niemiec, NIMA 568(2006), 153-158
厚器件层的结构示意图
90Sr测试得到的能谱

## Slide 6
像素探测器的发展方向——深亚微米工艺
  LAPIS 0.2um全耗尽工艺
BPW是LAPIS工艺的一个里程碑
  解决了背栅效应的问题
  促进了积分型芯片的成功
  但不能解决电荷注入问题
电荷注入的概念图解
MOS管的背栅效应与抑制
Development of SOI pixel process technology,
Discussion of process features to target optimum monolithic SOI Pixel Detectors
Grzegorz DEPTUCH, SOI Collaboration Meeting, Fermilab, 2010
Development of SOI pixel process technology,
Yasuo Arai, NIMA 636(2011), S31-S36

## Slide 7
1996
0.2kΩ/□ not compatible with current process
9.4kΩ/□
2012
Monolithic Active Pixel Matrix with Binary Counters ASIC with nested wells
F. Fahim, Pixel2012
LAPIS屏蔽机制一：Nested-well
  在BPW内增加一层BNW作为屏蔽层，与Pengg提出的概念类似
  CMetal-BPW减小了5个数量级
  较高的薄层电阻（sheet resistance）
  高电容Cbnw/bpw
Nested-well与Pengg结构的比较

## Slide 8
Progress of SOI Pixel Process，
Yasuo Arai，Pixel2012
LAPIS屏蔽机制二：Double-SOI
  增加SOI2层作为屏蔽层
  屏蔽层与电荷收集极相互独立
  更多的设计自由度，例如CSOI2/bpw优化
  较高的薄层电阻（sheet resistance）
电路
屏蔽层
Sensor

## Slide 9: 薄层电阻对屏蔽效果的影响
-A
C1
C2
R1
R2
Vpulse
C2
C2
R1
R1
R2
R2
Shielding
Sense Node
电荷注入
理想屏蔽层R1=0，完全屏蔽Vpulse对Sense Node的影响；
LAPIS的两种屏蔽机制都有较高的薄层电阻
  Nested-well，~10kΩ/□；
  Double-SOI， ~33kΩ/□；
屏蔽结构的简化模型

## Slide 10
TCAD仿真使用的简化结构
瞬态仿真波形-8um，10ns
结合TCAD仿真结果加深对Nested-well屏蔽机制的理解：
  BNW contact应靠近干扰源；
  阶跃电压的幅度和上升时间的影响；
  BPW中的感应电流脉冲为双极性，净电荷为0；干扰源靠近时变成单极性。
瞬态仿真波形-BPW电流随的位置变化

## Slide 11
Nested-well测试像素结构
  单脉冲甄别与计数电路
  前放、成形、甄别输出buffer
  计数器时钟由外部输入
  Nested-well未完全覆盖像素
测试方法
  前放输入端加测试信号
  计数器输入端加测试时钟
  用示波器观察前放、成形、甄别的输出波形
BPW&BP2
BNW
NS1
BNW contact
PS
Sense Node
N Type
64um
~56um
Disc.
Shaper
Count.
测试像素版图(上)与剖面示意图（下）
-A
-A
前放
成形
计数器
甄别
像素电路结构

## Slide 12
前放输入端加测试信号（14.4ke-）
  对比测试证明了对模拟电路屏蔽有效。
计数器输入端加测试时钟(10kHz)
  串扰明显
  与时钟沿相关
  幅度与计数器的切换位数严格对应
前放
成形
高阈甄别
低阈甄别
无屏蔽层的自发振荡（无输入）
有屏蔽层的输出波形
计数器动作产生的串扰
前放
成形
计数器最高位
计数器输入时钟

## Slide 13
PREAMP
SHP
Disc.
Regiter
Counter
Double-SOI测试像素结构
屏蔽设计优化：
  减小电荷收集极面积（串扰接收）
  SOI2完全屏蔽电荷收集极
  电路版图优化，数字电路远离电荷收集极
  增加SOI2 contacts数量，优化位置
  增加像素内滤波电容，改善屏蔽接地
64*64像素阵列
  测试像素Pixel(0,31)和Pixel(0,63)
SOI2 contacts
N Type
50um
16um
Disc.
Shaper
Count.
SOI2
Contact
测试像素版图(上)与剖面示意图（下）
测试像素Pixel(0,31)
测试像素Pixel(0,63)

## Slide 14
前放输入端加测试信号（1920e-）
  无串扰
计数器输入端加测试时钟(10kHz)
  无串扰
前放
成形
甄别
信号产生器同步信号
Pixel(0,63)输出波形
Pixel(0,31)输出波形
Pixel(0,63)输出波形
前放
成形
甄别
计数器输入时钟

## Slide 15
Pixel(0,31)的噪声
ENC=113e-
前放输出幅度随激光强度的变化
前放输出幅度随Sensor偏置电压的变化
阈值扫描结果
计数率随阈值的增加而降低
1kHz激光脉冲
Pixel(0,31)对脉冲激光的响应

## Slide 16: 结论与展望
结论：
  尽管Double-SOI的薄层电阻较高，并不能作为理想的屏蔽导体对待。但在充分理解其屏蔽机制后，通过优化设计仍然能够很好地解决电荷注入问题。
  Double-SOI优于Nested-well。
展望：
  电荷注入问题的解决是SOI像素探测器发展的又一个里程碑，将促进计数型芯片的快速发展和广泛应用。
  Double-SOI芯片像素阵列的测试结果将在HSTD-10（2015.9）会议报告。

## Slide 17
Thanks for your time!