## Slide 1: Tracker and calo CsI uniformity test & Aging test
2025/12/02
Speaker : Jiaxuan Wang

## Slide 2: 测试目的
平板状Tracker CsI晶体-> 横向平面的不均匀性
研究对象：宇宙线击中CsI不同位置的APD响应
研究方法：利用Micromegas平台测试提供宇宙线入射位置，从而确定击中晶体方向
  Micromegas平台
    600mm*600mm*(3+3)
    4层作触发拟合径迹
  CsI待测晶体
    15 mm*15 mm*4
    电子学FEE + 24 APD
Part. 1 Uniformity

## Slide 3: 测试结果
台基

## Slide 4: 测试结果
信号响应

## Slide 5: 测试结果
位置重建
  Z: 454.4 + 220 = 674.4 mm
  X: 155 mm
  Y: 142 mm
Y
X
纵向两气室，z轴位置修正

## Slide 6: 测试结果
每个晶体划分5*5区域
BATCH 3

## Slide 7: 不均匀性
MPV -> TH2D
BATCH 3

## Slide 8: 不均匀性
All channel TH2D uniformity

## Slide 9: 测试结果
Batch3_all_chn

## Slide 10: 测试结果
Batch1_all_chn

## Slide 11: 测试目的
浴盆曲线：早期失效期 -> 老练过程
研究对象：Calo的主备份APD(25*2)以及电子学PAM板
研究方法： 高温试验箱热实验
  测试条件：循环充氮气，60℃
  测试周期：7天
Part. 2 aging

## Slide 12: 测试平台
60 -> 50℃
Duration: 7 days
N2 filled

## Slide 13: BACKUP

## Slide 14: 测试平台
测试平台搭建
控制PC端
Micromegas
测试CsI晶体

## Slide 15: 测试结果
Batch3_all_chn