## Slide 1: 磁芯线圈测试
2025年12月30日
叶昌庆

## Slide 2
磁芯线圈模型
Research Method: Measure the material’s magnetic permeability and assign the complex permeability in finite element simulations to model the signal and noise behavior.
Measured vs. datasheet permeability of the ferrite core
Toroidal coil for ferrite permeability measurement
Magnetic flux density distribution with and without the core (axisymmetric model)

## Slide 3
材料磁导率测试
Lee E S, Choi B G. Calculation methodologies of complex permeability for various magnetic materials[J]. Electronics, 2021, 10(17): 2167.
忽略了分布电容， 空气芯的线圈电阻得到
文章中使用波形发生器和示波器进行测试 可以使用LCR表代替
为等效串联电感
为等效串联电阻

## Slide 4
材料磁导率测试
随机选用的商用磁芯能测出与手册相同的复数磁导率，基本可以认为磁导率虚部是材料的固有属性
使用封闭磁芯，认为不存在磁泄露

## Slide 5
勘误
测试条件：
利兹线圈，减小线圈交流电阻的影响
有效磁路截面积（mm2）：403.5057
有效磁路长度（mm）：245.6454
绕制10匝
成立前提：
不考虑的交流电阻
在低频时， ，若测量错误，使得，则会在低频算出极大的
  未进行短路校准
  测量精度

## Slide 6
测量精度估计

## Slide 7
测试样本
线圈参数
 | 线圈内径（mm） | 层数 | 单层匝数 | 线径（mm） | 线圈高度（mm） | 线圈个数
Coil1 | 40 | 14 | 50 | 0.55/0.6 | 30 | 3
Coil2 | 40 | 14 | 75 | 0.55/0.6 | 45 | 3
Coil3 | 40 | 14 | 100 | 0.55/0.6 | 60 | 3
Coil6 | 100 | 14 | 100 | 0.55/0.6 | 60 | 3
Coil7 | 150 | 14 | 100 | 0.55/0.6 | 60 | 3
 | 磁芯直径（mm） | 磁芯高度 | 磁芯个数
Core1 | 33.5 | 40 | 3
Core2 | 33.5 | 60 | 4
Core3 | 93.5 | 60 | 3
Core4 | 143.5 | 60 | 3
磁芯参数
交流电阻仿真和实测对应不上

## Slide 8
New coil sample
线圈参数
 | 线圈内径（mm） | 层数 | 单层匝数 | 线径（mm） | 线圈高度（mm） | 线圈个数 | ()
Coil18 | 100 | 14 | 60 | 0.90/0.99 | 59.4 | 3 | 0.0846
Coil19 | 150 | 14 | 50 | 1.10/1.21 | 60.5 | 3 | 0.0854
 | 线圈内径（mm） | 层数 | 单层匝数 | 线径（mm） | 线圈高度（mm） | 线圈个数 | 
Coil18 | 100 | 14 | 60 | 0.90/0.99 | 59.4 | 3 | 0.0846
Coil19 | 150 | 14 | 50 | 1.10/1.21 | 60.5 | 3 | 0.0854
 | 磁芯直径（mm） | 磁芯高度 | 磁芯个数
Core3 | 93.5 | 60 | 3
Core4 | 143.5 | 60 | 3
磁芯参数
则交流电阻的comsol 仿真结果和交流电阻的实测结果符合较好

## Slide 9
结果
 | Coil1 |  | Coil2 |  | coil3 | 
 | Core1 | Core2 | Coil1 | Core2 | Core1 | core2
Gain Deviation | 5.17% | 5.36% | 3.39% | 3.75% | 3.04% | 3.58%
AC Resistance |  |  |  |  |  | 
SNR0 Deviation | 12.88% | 17.55% | 12.68% | 20.06% | 18.28% | 24.31%
SNR0 Deviation modified | 3.64% | 8.46% | 6.66% | 13.94% | 13.24% | 18.78%
磁芯线圈增益的仿真结果略大于测试结果
磁芯线圈交流电阻的仿真结果和测试结果仍然存在差距，但是对于磁芯线圈的SNR，高频信号的贡献较小，所以对于信噪比的影响较小
 | test | simu | test | simu | 
coil1_air | 1.71E-02 | 1.71E-02 |  |  | 
coil1_core1 | 4.53E-02 | 0.047643 | 2.65E+00 | 2.79E+00 | 5.17%
coil1_core2 | 0.060329 | 0.063564 | 3.53E+00 | 3.72E+00 | 5.36%
coil2_air | 3.09E-02 | 3.09E-02 |  |  | 
coil2_core1 | 0.079802 | 0.082509 | 2.58E+00 | 2.67E+00 | 3.39%
coil2_core2 | 0.115322 | 0.11965 | 3.73E+00 | 3.87E+00 | 3.75%
coil3_air | 4.53E-02 | 4.53E-02 |  |  | 
coil3_core1 | 0.108832 | 0.11214 | 2.40E+00 | 2.48E+00 | 3.04%
coil3_core2 | 0.167988 | 0.17401 | 3.71E+00 | 3.84E+00 | 3.58%
SNR |  |  | 
 | test | simu | 
coil1_core1 | 1.23E+01 | 14.09472 | 12.88%
coil1_core2 | 21.08228 | 25.56836 | 17.55%
coil2_core1 | 13.81114 | 15.81662 | 12.68%
coil2_core2 | 27.06717 | 33.85803 | 20.06%
coil3_core1 | 14.06472 | 17.2114 | 18.28%
coil3_core2 | 28.05417 | 37.06338 | 24.31%

## Slide 10
差别的可能原因
磁芯线圈辐射损耗
  可以通过 一层线圈的3d 建模模拟此种损耗的可能
  （有无磁芯的辐射损耗差别）
磁芯部分尖端放电
  通过倒角，验证了此猜想不可能
3D 模型偏差
  验证不了，多层线圈3d 建模的困难
交流电阻测试结果偏大，因为可能需要考虑 L 的频率效应
  需要更准确的噪声测试结果，如果实测噪声和交流电阻符合较好，可以
  说明交流电阻测量准确

## Slide 11
新屏蔽箱内测试
贴有xx mm 坡莫合金的铜箱制作完成
材料 | 主要作用对象 | 有效频段 | 核心物理机制
铜 | 电场 | DC–GHz | 法拉第屏蔽
铜 | 磁场 | kHz–GHz | 涡流屏蔽
坡莫合金 | 磁场 | DC–几百 Hz | 高磁导率磁通引导
坡莫合金 | 电场 | — | —

## Slide 12: 磁芯线圈设计
2025年12月23日
叶昌庆

## Slide 13
洛伦兹互惠定理
磁单极子在铁氧体中产生的磁场高度畸变，直接求解困难，因而可借助洛伦兹互惠定理将问题转化为计算线圈单位电流的互惠磁场，从而简化感应电压的求解

## Slide 14
粒子级仿真
s3
s2
s1
磁单极子自下而上穿过
积分截面：s1, s2, s3
s1
s3
s2
s2 拼接结果

## Slide 15
粒子级仿真2
s1
s3
s2
s1
s2
s3

## Slide 16
通过气隙调整H 分布
根据互惠定理，磁单极子穿过气隙之后产生矩形脉冲

## Slide 17
信号解析解
信号特征： 由于Hz在气隙内是均匀的，忽略边缘效应，感应信号为矩形波
幅度：
持续时间：

## Slide 18
解 Hgap
磁动势：
磁芯磁阻：
气隙磁阻：
磁通：
气隙内磁场：
理想情况下， ：
幅度：=
磁通变化： 符合理解
矩形波的面积是固定的，和入射速度，角度，位置均没有关系
电路（Electric Circuit） | 磁路（Magnetic Circuit）
电压 V（电动势） | 磁动势 F = NI
电流 I | 磁通 Φ
电阻 R | 磁阻 ℜ
I = V / R | Φ = F / ℜ
R = ρ · l / A | ℜ = l / (μ A)
电阻率 ρ | 磁导率 μ

## Slide 19
信号解析解频谱
空气芯垂直入射情形信号傅里叶变换
（ r=5cm ，β=-5，n=1212）
理想磁芯气隙垂直入射情形信号傅里叶变换
（gap=1mm， β=-5，n=1212）
现象：
相同匝数下，磁芯在低频区相较空气芯无信号优势，高频区磁芯信号更强，但交流电阻会成为主要限制因素
空气芯信号截止频率与半径有关，限制了线圈半径
结论：
磁芯结构解除匝数限制，可通过增加匝数提升SNR，相比空气芯相同匝数下不会增大信号
磁芯结构解除线圈半径限制，可以实现更大范围探测，更大的探测面积不会减小信号

## Slide 20
非理想情况下Hgap
情况1：圆柱形磁芯
描述：磁路在空气中完成闭合， 损失严重，会造成信号损失
情况2：C形磁芯
描述：磁路在磁芯中完成闭合
结论：
必须使用闭合型磁芯
即使使用闭合型磁芯，磁芯内的磁阻仍然不可以忽略，需要考虑
若想实现探测范围的扩大即，小， 大，磁芯内的磁阻更加不可忽略，信号会衰减

## Slide 21
噪声（交流电阻）
C 型线圈为非旋转轴对称结构，仿真不易实现，在此提出新的磁芯结构 pot core
b_2 (mm) | freq (Hz) | coil (Ω)
30 | 1000 | 1759.9
30 | 2000 | 6797.6
60 | 1000 | 479.45
60 | 2000 | 1681.3
90 | 1000 | 246.56
90 | 2000 | 750.35
b_2 (mm) | freq (Hz) | coil (Ω)
30 | 1000 | 1759.9
30 | 2000 | 6797.6
60 | 1000 | 479.45
60 | 2000 | 1681.3
90 | 1000 | 246.56
90 | 2000 | 750.35

## Slide 22
气隙设置
影响信号截止频率
对于
，远大于目标频率
影响
增大能降低磁芯中非理想磁阻的影响

## Slide 23
气隙设置

## Slide 24
方案可行性评估
C 型线圈为非旋转轴对称结构，仿真不易实现，在方案可行性验证中提出新的磁芯结构
空气芯线圈：SNR=5.32
内半径：50mm；层数：20层；每层匝数：400匝；线径：0.9mm
磁芯线圈：SNR1=0.42
内半径：50mm；层数：20层；每层匝数：400匝；线径：0.9mm

## Slide 25
交流电阻

## Slide 26
探测设计
设计原则
线圈直径直接对应探测面大小
磁芯尽量填充线圈空心位置保证探测面积
解除了线圈高度对接收角的限制，允许线圈高度远大于线圈直径，只需权衡噪声的大小
在带气隙磁芯结构中，磁单极子会诱导出一个近似矩形的电压脉冲，其时间积分幅度仅由磁荷决定。尽管这种信号在低频段并不具备频谱优势，但通过缩短气隙长度可以在时间上压缩该信号，从而提高其峰值幅度，使其能够通过直接的时域阈值判决方式进行探测。

## Slide 27
实验验证方案可行性
采用狄拉克弦模型，并结合传动轨道运动，模拟真实磁单极子穿过探测器的物理过程
匀速轨道——验证低速情况即可
只能模拟斜入射情形，但是足够
高精度直流源

## Slide 28: 灵敏度优化结果
2025年12月23日
叶昌庆

## Slide 29
目标样机
小面积样机
目标：20 曝光量下，在低速段达到现有Limit
说明：
  低速段考虑为β = 1e-5 ~ 4e-5
  允许更多层线圈参与符合探测
  SNR 设计随着层数下降
  单位面积线圈成本可以稍高
大面积样机
目标：20000 曝光量下，在高速段达到现有Limit
说明：
  高速段考虑为β = 2.5e-4 ~ 1e-1
  多层线圈符合几乎无意义
  较低SNR 设计~9？
  单位面积线圈成本应较低

## Slide 30
相关说明
线圈排布方式
多层符合在现有接收角下，均匀排布多层符合事例稀少，需要考虑排布优化
速度空缺区间
4e-5：MACRO 使用 liquid scintillator & limited streamer tube
2.5e-4：plastic scintillator 限制
由于符合探测器的不足，在该区间内目前实现有难度，要求SNR~20， ~ 20000 ，总成本是巨大的
优化符合探测器（层数or类型）可能更加合适

## Slide 31
小面积阵列

## Slide 32
目标参数
  灵敏度
    通量界限：灵敏度可以直接和该值进行对比
  阵列单位面积成本
    阵列单位面积重量线圈成本
    阵列单位面积通道数（暂未考虑复用读出）读出成本
  阵列单位面积成本
  +

## Slide 33
灵敏度形式分析
化简：
自动寻找最优阈值，使得
可以给出 的结果

## Slide 34
结果
N_c | 达到Limit 需要的SNR |  | 
λ | r=0.05m | r=0.10m | r=0.15m
2 | 30.6393 | 29.2594 | 28.4519
3 | 21.3953 | 20.4203 | 19.8488
4 | 16.4204 | 15.6504 | 15.1996
5 | 13.2046 | 12.5588 | 12.1804

## Slide 35
思路
曝光量为 20
空气芯线圈的SNR & 单位面积成本（单层） 的联合优化
得到空气芯线圈的优化设计
磁芯线圈的设计基于空气芯优化的结果
  磁芯线圈的SNR 与空气芯线圈的SNR 存在联系，磁芯的信号增益和磁芯的高度直径比 成正比
  磁芯线圈的成本 与空气芯线圈的成本接近，磁芯的成本可以近似忽略
  磁芯线圈的设计也近似最优
磁芯线圈的成本优化
该公式仅适用长直圆柱形磁芯，但是根据仿真结果，增益近似是L/D 的函数

## Slide 36
相关参数
参数范围
遍历上述格点，并进行排序得到Pareto 前沿
筛选条件：
  ，线圈交流电阻的有限元分析结果和实测结果符合较好，保证交流电阻可信
  线圈高度不超过线圈直径
Parameter | Range | Step | Unit
r_coil_inner | 20 – 200 | 10 | mm
d_wire | 0.1 – 1.5 | 0.1 | mm
num_coil | / | / | 由高度确定
num_layer | 1 – 51 | 1 | —
d_wire (mm) | wire_gap (mm)
0.1 | 0.122
0.2 | 0.23
0.3 | 0.34
0.4 | 0.44
0.5 | 0.55
0.6 | 0.65
0.7 | 0.77
0.8 | 0.88
0.9 | 0.99
1 | 1.1
1.1 | 1.21
1.2 | 1.32
1.3 | 1.43
1.4 | 1.54
1.5 | 1.65
铜径vs线径

## Slide 37
优化结果（方案一）
线圈内径5cm ：
空气芯的最优设计，仅涉及到层数的不同
Most promising design：空气芯最大SNR & L/D=2 磁芯
基于Most promising design 进行成本优化
L/D=1
Gain=2
SNR_core<0.95×4=3.8
L/D=2
Gain=5
SNR_core<0.95×25=24
N_c | 达到Limit 需要的SNR |  | 
λ | r=0.05m | r=0.10m | r=0.15m
2 | 30.6393 | 29.2594 | 28.4519
3 | 21.3953 | 20.4203 | 19.8488
4 | 16.4204 | 15.6504 | 15.1996
5 | 13.2046 | 12.5588 | 12.1804

## Slide 38
优化结果（方案二）
线圈内径5cm ：
空气芯的最优设计，仅涉及到层数的不同
Most promising design：空气芯最大SNR & L/D=2 磁芯
基于Most promising design 进行成本优化
L/D=1
Gain=2
SNR_core<0.95×4=3.8
L/D=2
Gain=5
SNR_core<0.95×25=24
N_c | 达到Limit 需要的SNR |  | 
λ | r=0.05m | r=0.10m | r=0.15m
2 | 30.6393 | 29.2594 | 28.4519
3 | 21.3953 | 20.4203 | 19.8488
4 | 16.4204 | 15.6504 | 15.1996
5 | 13.2046 | 12.5588 | 12.1804

## Slide 39
优化结果_5cm（方案一）
减少匝数（2810）

## Slide 40
优化结果_5cm（方案二）
减少匝数（2810）
单通道读出成本：￥5000

## Slide 41
优化结果（方案一）
线圈内径10cm ：
空气芯的最优设计，仅涉及到层数的不同
Most promising design：空气芯最大SNR & L/D=2 磁芯
基于Most promising design 进行成本优化
L/D=1
Gain=2
SNR_core<0.95×4=3.8
L/D=2
Gain=5
SNR_core<0.95×25=24
N_c | 达到Limit 需要的SNR |  | 
λ | r=0.05m | r=0.10m | r=0.15m
2 | 30.6393 | 29.2594 | 28.4519
3 | 21.3953 | 20.4203 | 19.8488
4 | 16.4204 | 15.6504 | 15.1996
5 | 13.2046 | 12.5588 | 12.1804

## Slide 42
优化结果（方案二）
线圈内径10cm ：
空气芯的最优设计，仅涉及到层数的不同
Most promising design：空气芯最大SNR & L/D=2 磁芯
基于Most promising design 进行成本优化
L/D=1
Gain=2
SNR_core<0.95×4=3.8
L/D=2
Gain=5
SNR_core<0.95×25=24
N_c | 达到Limit 需要的SNR |  | 
λ | r=0.05m | r=0.10m | r=0.15m
2 | 30.6393 | 29.2594 | 28.4519
3 | 21.3953 | 20.4203 | 19.8488
4 | 16.4204 | 15.6504 | 15.1996
5 | 13.2046 | 12.5588 | 12.1804

## Slide 43
优化结果_10cm（方案一）
减少匝数（2010）

## Slide 44
优化结果_10cm（方案二）
减少匝数（2010）
单通道读出成本：￥5000

## Slide 45
优化结果（方案二）
线圈内径20cm ：
空气芯的最优设计，仅涉及到层数的不同
Most promising design：空气芯最大SNR & L/D=2 磁芯
基于Most promising design 进行成本优化
L/D=1
Gain=2
SNR_core<0.95×4=3.8
L/D=2
Gain=5
SNR_core<0.95×25=24
N_c | 达到Limit 需要的SNR |  | 
λ | r=0.05m | r=0.10m | r=0.15m
2 | 30.6393 | 29.2594 | 28.4519
3 | 21.3953 | 20.4203 | 19.8488
4 | 16.4204 | 15.6504 | 15.1996
5 | 13.2046 | 12.5588 | 12.1804

## Slide 46
优化结果_20cm（方案二）

## Slide 47
大面积阵列
由于更低的SNR 要求，允许：
更低单位面积的成本
更大半径的线圈设计
更大接收角度

## Slide 48: 多通道复用结果
2025年12月16日
叶昌庆

## Slide 49
方案二
各个通道依次接入磁力计进行读出（高频切换）
开关切换瞬间I0不发生突变
使用瞬态仿真工具，模拟开关切换瞬间
只考虑电路部分的响应
尚未考虑磁力仪部分的响应
磁力仪处也会由于响应时间慢，导致波形叠加

## Slide 50
仿真电路
VG1：激励电压信号，模拟磁单极子信号
VG2，VG4：开关激励信号，交替开启，轮流接入
AM1：输出电流（磁场）信号
SW1，SW2：压控开关（要求使用非理想的开关，要有一定的导通电阻，避免震荡）
微分方程组
T
N
B

## Slide 51
Python 实现
VG2：常闭合
VG4：常断开
Python 代码成功实现了Spice 同样的波形
相关系数：1.0000

## Slide 52
Python 实现
Python 代码成功实现了Spice 同样的波形
相关系数： 1.0000
VG2，VG4 轮流接入，切换周期1us

## Slide 53
信号
代入磁单极子信号
开关切换电路响应，封装成函数，注意由于是时域仿真，交流电阻仿真困难，先不予考虑，仅考虑直流电阻
噪声
SNR
61.45
80.37
66.15