## Slide 1: 磁芯线圈测试
2026年01月27日
叶昌庆

## Slide 2
磁芯线圈模型
Research Method: Measure the material’s magnetic permeability and assign the complex permeability in finite element simulations to model the signal and noise behavior.
Measured vs. datasheet permeability of the ferrite core
Toroidal coil for ferrite permeability measurement
Magnetic flux density distribution with and without the core (axisymmetric model)

## Slide 3
材料磁导率测试
Lee E S, Choi B G. Calculation methodologies of complex permeability for various magnetic materials[J]. Electronics, 2021, 10(17): 2167.
忽略了分布电容， 空气芯的线圈电阻得到
文章中使用波形发生器和示波器进行测试 可以使用LCR表代替
为等效串联电感
为等效串联电阻

## Slide 4
材料磁导率测试
随机选用的商用磁芯能测出与手册相同的复数磁导率，基本可以认为磁导率虚部是材料的固有属性
使用封闭磁芯，认为不存在磁泄露

## Slide 5
勘误
测试条件：
利兹线圈，减小线圈交流电阻的影响
有效磁路截面积（mm2）：403.5057
有效磁路长度（mm）：245.6454
绕制10匝
成立前提：
不考虑的交流电阻
在低频时， ，若测量错误，使得，则会在低频算出极大的
  未进行短路校准
  测量精度

## Slide 6
相关说明
低频情况下，不应该呈现如图所示的趋势
低频区（10kHz 以下）
  主要成因：磁滞损耗
  备注：测量误差占主导，越低频误差越大，意义不大
中频区（10kHz ~ 数百kHz）
  主要成因：涡流损耗
峰值
  主要成因：铁磁共振，损耗达到极大
高频区
  主要成因：磁畴无法响应快速变化的磁场
在低频时，取即可，用以表征磁滞损耗，涡流损耗通过电导率模型计算
此时：磁滞损耗已经是被高估的

## Slide 7: 磁芯线圈设计
2026年02月10日
叶昌庆

## Slide 8
空气芯线圈选择
 | 线径(mm) | 线圈内径（mm） | 线圈外径（mm） | 单层匝数 | 匝间距(mm) | 层数 | 层间距(mm) | Rdc (ohm) | 线圈高度(mm)
Coil5 | 0.1*20/0.6 | 40 | 56.8 | 100 | 0.6 | 14 | 0.6 | 23 | 60
Coil13 | 0.45 | 20 | 33.8 | 100 | 0.493 | 14 | 0.493 | 12 | 49.3
V4 | 0.1*100/1.35 | 114 | 143.6 | 180 | 1.35 | 8 | 0.5+1.35 | 13 | 243
Litz
Solid

## Slide 9
磁芯结构
基于V4
C 型
E 型
Pot 型
Hz = 26819 A/m
sig_loss=6.88%
探测面积0.04 m2
Hz = 25898 A/m
sig_loss=10.08%
探测面积0.08 m2
Hz = 20458 A/m
sig_loss=28.97%
探测面积0.50 m2

## Slide 10
信号
磁单极子轨迹1
磁单极子轨迹2
磁单极子轨迹3
磁单极子轨迹4
磁单极子轨迹5
理论磁通变化：5.96e-12 Wb

## Slide 11
接收度——C core
在截面内均匀生成击中点、并在 4π 立体角内均匀采样入射角 (θ,ϕ)，筛选满足 SNR>4 的事件，其占比即定义为系统的接收度
46.1% for 1000 samples

## Slide 12
接收度——C core 2
线圈高度增加一倍
67.0% for 1000 samples

## Slide 13
信号
磁单极子轨迹1
磁单极子轨迹2
磁单极子轨迹3
磁单极子轨迹4
磁单极子轨迹5
理论磁通变化：5.96e-12 Wb

## Slide 14
接收度——E core
40.9% for 1000 samples

## Slide 15
接收度——E core 2
65.9% for 1000 samples

## Slide 16
信号
磁单极子轨迹1
磁单极子轨迹2
磁单极子轨迹3
磁单极子轨迹4
磁单极子轨迹5
理论磁通变化：5.96e-12 Wb

## Slide 17
改变磁芯形状
Hz = 20458 A/m
探测面积0.50 m2
SNR=4.41
Hz = 23864 A/m
探测面积0.19 m2
SNR=6.18

## Slide 18
接收度——Pot core
23.5% for 1000 samples

## Slide 19
接收度——Pot core 2
SNR = 9.18
46.7% for 1000 samples

## Slide 20
说明
轨迹信噪比求解时，是在轨迹上comsol 自动加密后导出，较密集，之后根据时间轴进行插值
3d H 场导出时，以网格进行导出，较稀疏，之后根据时间轴进行插值
信噪比会略微不同
对于相同垂直中心入射的轨迹，二者信噪比为9.18 vs 8.8
当前接收度的估计是偏低的

## Slide 21
Pot Core 结构优缺点分析
优点
旋转轴对称模型支持2d COMSOL 仿真
Pot core 型外壁的磁芯结构能对中心线圈提供较好的屏蔽效果，抗外界干扰+减少对外界的干扰
缺点
Core leg 上下端面面积较大，漏磁路径磁阻降低，导致漏磁通增大
为了补偿漏磁，需要缩小探测面积，最终导致带来的探测面积有限
加工难度大，成本高
只能进行单方向的探测
更大的磁芯体积会带来更大的磁芯损耗，主要是涡流损耗，C 型可以做成薄片

## Slide 22
多方向探测
至少能实现2个方向的探测
三个方向的探测实现如下：

## Slide 23
Pot core 磁芯损耗
 | Rac (Ω)
Coil | 403.55
Core | 4427.4
-Core_Eddy | 4216.5
-Core_Hys | 210.85

## Slide 24
More gap
SNR = 3.93

## Slide 25
总结
Core type | 探测面积(m^2) | 接收度 | SNR（垂直入射@-5） | Active region / Dead region
C core | 0.04 | 46.1% | 8.11 | 2.8%
E core | 0.08 | 40.9% | 7.32 | 3.0%
Pot core | 0.19 | 23.5% | 6.18 | 3.7%
空气芯~0.01m^2

## Slide 26
补充1
Line1
Line2
Line 1：SNR=8.1
Line 2：SNR=4.1

## Slide 27
补充2
先前5cm gap 的结果被低估了~5.6%

## Slide 28
探测方案
狄拉克弦
模拟超低速情况下的磁单极子，验证在低速情况下信号的形状符合预期
伪脉冲
通过精密电流控制实现长直螺线管内的磁通变化和磁单极子穿过产生的变化一致，验证在各个速度情况下的SNR 符合预期

## Slide 29
新屏蔽盒测试

## Slide 30: 多通道复用结果
2025年12月16日
叶昌庆

## Slide 31
方案二
各个通道依次接入磁力计进行读出（高频切换）
开关切换瞬间I0不发生突变
使用瞬态仿真工具，模拟开关切换瞬间
只考虑电路部分的响应
尚未考虑磁力仪部分的响应
磁力仪处也会由于响应时间慢，导致波形叠加

## Slide 32
仿真电路
VG1：激励电压信号，模拟磁单极子信号
VG2，VG4：开关激励信号，交替开启，轮流接入
AM1：输出电流（磁场）信号
SW1，SW2：压控开关（要求使用非理想的开关，要有一定的导通电阻，避免震荡）
微分方程组
T
N
B

## Slide 33
Python 实现
VG2：常闭合
VG4：常断开
Python 代码成功实现了Spice 同样的波形
相关系数：1.0000

## Slide 34
Python 实现
Python 代码成功实现了Spice 同样的波形
相关系数： 1.0000
VG2，VG4 轮流接入，切换周期1us

## Slide 35
信号
代入磁单极子信号
开关切换电路响应，封装成函数，注意由于是时域仿真，交流电阻仿真困难，先不予考虑，仅考虑直流电阻
噪声
SNR
61.45
80.37
66.15