## Slide 1: 面向STCF内径迹探测器的单片式有源像素传感器研究
答辩人 ：宣东薇
导 师 ：徐来林 教授 秦家军 副教授
专 业 ：粒子物理与原子核物理
时 间 ：2026年5月13日
博士毕业论文答辩

## Slide 2: 目录
研究背景
MAPS技术调研
传感器仿真
基于大尺寸像素的MAPS研究
基于小尺寸像素的MAPS研究
总结和展望

## Slide 3: 目录
研究背景
MAPS技术调研
传感器仿真
基于大尺寸像素的MAPS研究
基于小尺寸像素的MAPS研究
总结和展望

## Slide 4: 超级陶粲装置
超级陶粲装置(Super Tau-Charm Facility , STCF)
  国内新一代正负电子对撞机
  质心能量 2~7 GeV，亮度>0.5×1035 cm-2s-1@4 GeV
  具备继续提升亮度、质心能量，实现极化束流的能力
直线注入器
485 米
阻尼环
150 米
对撞环
860 米
新一代探测谱仪

## Slide 5: 陶粲能区物理课题
量子色动力学微扰与非微扰的过渡能区，探索QCD色禁闭本质的关键区域
丰富的共振结构，研究奇特强子态、多夸克态、胶子球及混杂态等的重要平台
涵盖大量强子对/轻子对的产生阈值，研究强子/轻子内部结构的独特环境
奇特强子态
CP破坏
CP检验灵敏度
寻找暗光子
电磁形状因子
QCD精确检测

## Slide 6: STCF探测谱仪
探测谱仪结构：
内径迹探测器(ITK)
  CMOS MAPS
  Cylindrical MPGD
主漂移室：Main Drift chamber
粒子鉴别器
  端盖：DIRC-like TOF
  桶部：RICH or DTOF
电磁量能器：纯Csl+APD
缪子探测器：电木RPC+塑闪条
立体角覆盖范围：94%•4 (200~ 1600)
对末态粒子做精确测量

## Slide 7: 径迹探测器物理需求
径迹探测器物理需求
  动量分辨 σp/p = 0.5% at p = 1 GeV/c
  能量分辨 dE/dx~6%
  寻迹效率
    >99% @ pT>0.3 GeV/c
    >90% @ pT=0.1 GeV/c
STCF特点：高亮度、高本底
  亮度>0.5×1035 cm-2s-1@4 GeV
  最内层count rate~ 2.0×108 Hz
物理需求/特点：
低动量粒子寻迹效率
高事例数
DOI 10.1088/1748-0221/19/11/P11014

## Slide 8: ITK指标
ALICE
“Current ITS”： ~1.14% X0/layer
Upgraded ITS：~0.35% X0/layer (IB) ~0.8% X0/layer (OB)
ITK指标要求：
  2.0×108 Hz count rate下，通道占用率<1%
  物质量<0.3% X0 per layer
  rφ方向位置分辨好于100 μm
  抗辐照(1 Mrad/y，1.0×1011 neq/cm2/y)
低动量带电粒子高寻迹效率
动量/能量精确测量
高事例数
物理需求/特点
低物质量
快读出速度
探测要求
BESIII tracking efficiency
减小multiple scattering
arXiv:2001.03042
Chin.Phys.C 40 (2016) 2, 026201

## Slide 9: ITK方案
内径迹探测器(Inner Tracker, ITK)，两种备选方案
Micro Pattern Gas Detector (MPGD)
  低物质量，大面积化，低成本；但计数率有限
  KLOE2， BESIII升级，CLAS12
Silicon Pixel Detector (PXD)
  高计数率能力，高位置分辨，抗辐照；但物质量相对高，成本高昂
  ALICE、ATLAS、BelleII
  Micro Pattern Gas Detector (MPGD)
  Silicon Pixel Detector (PXD)

## Slide 10: ITK MAPS
单片式有源像素传感器(Monolithic Active Pixel Sensor, MAPS)成为PXD方案下的优先选择
工作原理：像素传感器由PN结阵列组成，PN结直接连接读出通道，提供位置信息
MAPS特点
  传感器与读出电路集成于同一硅片
  优点：相较于复合式像素探测器，物质量更小、成本更低
  缺点：抗辐照能力降低，电荷收集能力相对弱
复合式像素探测器
单片式有源像素传感器

## Slide 11: MAPS指标
Layer | R (mm) | Length (cm) | Area (cm2)
1 | 36 | 250 | 12
2 | 88 | 510 | 15
3 | 140 | 800 | 24
4 | 196 | 1100 | 32
基于MAPS的内径迹探测器设计—ITKM
  4层探测器，探测角度覆盖范围20°~160°
  总面积约2.5 m2，约6200 chips
  开展MAPS设计与测试工作
    低功耗
    多维测量要求：位置、时间、电荷
  MAPS芯片设计指标
  内径迹探测器指标
物质量 | <0.3% X0 per layer
位置精度 | 𝜎𝑟𝜑<100 𝜇m
计数率 | 2.0×108 Hz (layer 1)
抗辐照水平 | 1 Mrad/y
 | 1.0×1011 neq/cm2/y
功耗 | <100 mW/cm2(preferably <50 mW/cm2)
Pitch | <350 μm
计数率 | 8.0 MHz/cm2 (8 倍安全因子)
时间精度 | 50 ns(preferably <20 ns)
电荷测量 | 8-bit

## Slide 12: MAPS指标
ITKM主要指标需求：物质量<0.3% X0 per layer
要求MAPS芯片具有极低功耗
  有利于降低冷却系统物质量
    保留风冷替代水冷的潜力
  有利于降低供电平面物质量
    相同IRDrop下，FPC电源层可以更薄
    保留FPC电源层镀铜镀铝的潜力
ALICE ITS2 IB layer物质量：mean X/X0=0.35%
link
STCF ITKM预期物质量：mean X/X0=0.305151%
 | 最内层 Cu | 最内层 Al | 最外层 Cu | 最外层 Al
100 mW/cm2 | 4.92 mV | 7.76 mV | 123.0 mV | 193.8 mV
50 mW/cm | 2.46 mV | 3.88 mV | 61.5 mV | 95.9 mV
不同功耗下，FPC最大IRdrop(VDD=1.8 V)

## Slide 13: MAPS指标
时间测量需求
  通过精确时间测量减少物理事例堆积概率
    Time window of 200 ns：8% 事例堆积
    Time window of 500 ns：18% 事例堆积
  在不损害物理事例的情况下，筛除束流本底Cluster
  Timepix3 TW修正前后对比
电荷测量需求
  提供新一维度的能损信息，有潜力做多次散射修正，为进一步提高寻迹效率带来可能性
  Time walk修正进一步改善时间精度
  电荷重心法，进一步提高位置精度
  物理事例堆积概率变化曲线
Journal of Instrumentation 14.05 (2019): P05022
筛除束流本底后的击中/cluster分布

## Slide 14: 关键问题与研究内容
读出电路设计
前端电路设计
  低功耗、低噪声、高带宽
数字读出电路设计
  低功耗、快读出、时间/电荷测量
外围电路设计
  低功耗、小面积、高数字带宽
MAPS测试
电路功能验证
电路性能测试
  阈值、ENC、电路定时性能等
放射源测试
激光测试
束流测试
传感器
传感器设计
  sensor尺寸、掺杂
传感器仿真
  耗尽区范围
  传感器电容
  电荷收集性能
拟解决的关键问题：
研究具有高计数率，多维测量功能，同时又兼具低功耗的MAPS技术

## Slide 15: 目录
研究背景
MAPS技术调研
传感器仿真
基于大尺寸像素的MAPS研究
基于小尺寸像素的MAPS研究
总结和展望

## Slide 16: MAPS分类
双阱工艺:像素内电路仅能使用NMOS (ULTIMATE)
四阱工艺:增加深P阱、深N阱，像素内电路可使用CMOS结构
  大收集极(高压型，HV-MAPS)
    耐高压，耗尽深度大抗辐照、信号收集速度快
    传感器电容大电路功耗高
  小收集极
    偏压小，耗尽深度相对小
    传感器电容小电路更易低功耗、低噪声
双阱工艺
大收集电极
传感器电容~百fF
小收集电极
：模拟电路功耗
传感器电容~fF
电路信噪比

## Slide 17: MAPS调研
ALICE ITS2—ALPIDE
  基于Towerjazz180 nm CIS 标准工艺
  单位面积功耗~40 mW/cm2 (IB) 、~20 mW/cm2 (OB)
  前端电路功耗仅40 nW/pix，但模拟输出peaking time~2 μs，不具有时间、电荷测量功能
名称 | ALPIDE
工艺 | 180 nm
像素尺寸 | 28 μm28 μm
芯片尺寸 | 1.5 cm3.0 cm
像素阵列 | 5121024
名称 | ALPIDE
工艺 | 180 nm
像素尺寸 | 
芯片尺寸 | 
像素阵列 | 
ALPIDE芯片参数
ALPIDE功耗组成
ALPIDE像素结构
ALPIDE芯片结构

## Slide 18: MAPS调研
环形正负电子对撞机(CEPC)—Jadepix/TaichuPix系列
  Jadepix3像素尺寸进一步减小(16μm×26μm)，但前沿较缓
  TaichuPix3前端电路响应快，列级时间测量，但不具有电荷测量功能
TaichuPix3 Qinj-timewalk测试
Resolution of Prototype (TaichuPix3)

## Slide 19: MAPS调研
ATLAS—TJ-Monopix系列
  针对ATLAS-HL-LHC，要求具有高抗辐射、高速读出
  具有时间、电荷测量
    25 ns time walk，~0.5 μA/pix
    6-bit 时间戳 (7-bit for TJ-Monopix2)记录前后沿，(ToT=TE-LE以表征电荷)
  单位面积功耗~180 mW/cm2,不满足STCF指标要求
    阵列功耗中模拟、数字功耗(主要为时间戳分发)贡献相当
TJ-Monopix2 功耗分析
 | ATLAS-HL-LHC | 
 | Outer | Inner
Fluence (neq/cm2) | 1015 | 2×1016
TID (Mrad) | 80 | >1000
Required timing | 25 ns | 25 ns
Hit Rate (KHz/mm2) | 1000 | 10000
Monopix设计目标
前端电路输出波形

## Slide 20: MAPS调研总结
芯片 | 工艺 nm | 像素尺寸 μm×μm | 传感器 | 读出方式 | 功耗 mW/cm2 | 时间/ 能量测量
ULTIMATE | 350 | 20.7×20.7 | 双阱 | Rolling- shutter | 160 | 否/否
ALPIDE | 180 | 28×28 | 小收集极 | AERD | ~40 | 否/否
Jadepix-3 | 180 | 16×23.1 | 小收集极 | Rolling- shutter | 87 | 否/否
MIC4 | 180 | 25×25 | 小收集极 | 混合式 | 150 | 否/否
Taichupix-3 | 180 | 25×25 | 小收集极 | Column-drain | <200 | 是/否
MALTA | 180 | 36.4×36.4 | 改进型 | 异步 | 120 | 是/否
Nupix-H | 180 | 28.7×28.7 | 小收集极 | Rolling- shutter | ~500 | 是/是
ATLASpix3 | 180 | 150×50 | HV | Column-drain | <500 | 是/是
Mupix10 | 180 | 80×80 | HV | Column-drain | 200 | 是/是
TJ-Monopix2 | 180 | 33×33 | 改进型 | Column-drain | 180 | 是/是
LF-Monopix | 150 | 250×50 | HV | Column-drain | 320 | 是/是
暂无主流MAPS满足指标要求，
需要自主进行MAPS设计
ITKM要求：多维测量功能(位置、时间、电荷)，兼具低功耗
阵列内数字电路功耗占比大
(时间戳分发功耗)
TJ-Monopix2功耗占比
ITKM主体优化思路：
对阵列内数字电路的功耗优化

## Slide 21: 方案规划
提出两种读出方案，并基于不同CIS工艺展开MAPS设计
基础方案(CharTPix180)
大尺寸像素
基于国外成熟180 nm工艺
  四阱，高阻外延层 (>1 kΩ·cm)
金属线连接型传感器
（Pixel-based sensor）
有源区连接型传感器
（Strip-based sensor）
位置分辨要求宽松
增大像素尺寸，以减小列级读出电路密度，降低阵列内数字电路功耗

## Slide 22: 方案规划
读出架构优化(CharTPix130)
小尺寸像素
基于国内新兴130 nm工艺
  四阱，无外延层，高阻衬底 (~3 kΩ·cm)
国外工艺具有成本高昂、流片周期长、先进技术准入限制探索国内MAPS工艺
保留主流的小尺寸像素模拟电路性能佳
多像素共用列级读出通道
时间量化方法优化
阵列内数字电路功耗低

## Slide 23: 目录
研究背景
MAPS技术调研
传感器仿真
基于大尺寸像素的MAPS研究
基于小尺寸像素的MAPS研究
总结和展望

## Slide 24: 传感器仿真
研究、比较收集电极在不同尺寸、布局、掺杂浓度等参数下的模拟性能，选择最优的设计参数
Sentaurus TCAD (Technology Computer Aided Design)模拟套件：
  通过有限元分析方法，数值求解泊松方程、连续性方程、运输方程
    PN结、电离径迹周围区域设置网格细化
  仿真传感器电容、电荷收集量、收集速度、电场分布、电场线等传感器性能参数

## Slide 25: CharTPix180—传感器
CharTPix180中，两类大尺寸传感器建模
有源区连接型传感器：
（Strip-based sensor）
耗尽区范围更大
电荷收集更强
金属线连接型传感器：
（Pixel-based sensor）
耗尽区范围相对小
电荷收集相对弱

## Slide 26: CharTPix180—传感器电容
 | 电容 (fF) | 
 | 0 | -6
28×30 | 1.6 | 1.2
Pixel-based 170×31 | 20.7 | 16.9
Strip-based 170×31 | 44.1 | 28.9
Sensor
衬底偏压 (V)
传感器电容对电路信噪比/功耗的影响至关重要
  有源区连接型传感器电容显著高于金属线连接型
    有源区连接型电容随SUB变化更加明显
  电容随负偏压下降，与NW、DPW的掺杂浓度/深度、外延层电阻率均相关
对照组：28×30小尺寸像素

## Slide 27: CharTPix180—电荷收集
Position | Charge (e-) | Collected time (ns)
P1 (0 μm) | 531.1 | 34.9
P2 (5 μm) | 774.0 | 28.8
P3 (40 μm) | 1029.1 | 10.2
P1
P2
P3
有源区连接型(170 μm×31 μm)
  重新建模：4个1/4传感器
衬底-6 V负偏压，nwell 0.8V正偏压
  耗尽深度~13.6 μm
  相比传统小尺寸像素， Charge sharing影响减弱，收集速度更快
Charge：0 ns~100 ns
Collected time：10%~90%
63.8 ns
for Pixel-based sensor

## Slide 28: CharTPix130—传感器
P1
P2
P3
P4
distance
小尺寸像素(33.2 μm×33.2 μm)，高阻衬底(~3 kΩ·cm)
结电容1.6 fF~1.1 fF @SUB=0 V~-6 V
电荷收集性能相对差
  P1~P4：电荷收集量522.1 e-~901.6 e-，收集时间181.2 ns~131.2 ns
  缺少由掺杂浓度突变而形成的反射层

## Slide 29: 目录
研究背景
MAPS技术调研
传感器仿真
基于大尺寸像素的MAPS研究(CharTPix180)
  MAPS设计
  MAPS测试
基于小尺寸像素的MAPS研究
总结和展望

## Slide 30: CharTPix180—整体框图
  数字读出电路
    列末驱动器、列级优先级
    数据处理模块
    串行器
    PLL、LVDS
CharTPix180：基于国外180 nm工艺设计，小规模、全功能的原型验证芯片
  芯片尺寸2.8 mm×3.1 mm
  包含有源区连接型(60行×8列)、金属线连接型(60行×7列)
  像素内电路
    模拟放大+甄别
    优先级读出
    SRAM、ROM
    电荷注入模块

## Slide 31: CharTPix180—前端电路
参考自ALPIDE经典结构、MALTA/ Monopix改进结构—开环电压放大结构
与传统CSA结构相比，电荷增益更大、功耗更低
  结构紧凑，集成了信号放大、滤波、信号回复、甄别等功能；电流利用率高
针对不同类型的传感器分别进行参数优化
  时间测量模式下，脉冲宽度与Qinj呈线性；模拟功耗~800 nA/pix (27.4 mW/cm2)
  Threshold=309.0 e-，ENC=11.4 e-，MISMATCH=5.7 e- (有源区连接型)
  Timewalk ~170 ns， 时间精度27.2 ns@600 e-
放大机制：
Noise S-curve ENC=11.4 e-
MC S-curve MISMATCH=5.7 e-
OUT_A
OUT_C

## Slide 32: CharTPix180—优先级读出
像素内数字逻辑
  基于TOKEN(column-drain)的优先级读出(ATLAS FE-I3)
  8-bit前沿时间戳、8-bit后沿时间戳(gray code@20 MHz)
    时间测量可关闭，降低功耗
  每个列末状态机对应10 MHz读出带宽
  每轮读出前锁定优先级顺序，新击中不参与当轮读出
State Machine
优先级高到低
优先级高到低

## Slide 33: CharTPix180—外围数字电路
数字读出电路：EoC+子阵列状态机+数据处理模块+串行器
  子阵列划分：每个子阵列包含一个列末状态机，并行读出，提升读出带宽
  数据处理：高位时间戳拼接与校准、数据汇总、数据缓存、组帧、8b10b编码、串行化
  数据量40-bit/Hit (编码后55-bit/Hit)，两路LVDS输出@800 Mbps
数据处理模块
  时间戳校准
  子阵列选择
  异步FIFO
  帧组装模块
  8b10b编码
  慢速移位寄存器模块

## Slide 34: CharTPix180—计数率分析
利用MATLAB构建读出模型，对不同计数率下的读出效率、数据损失原因进行仿真
输入粒子到达时间符合泊松分布(最高平均计数率为8.0 MHz/cm2，8倍安全因子)
计入hit损失的原因
  Analog pile up：在模拟输出回归基线前，下一个hit到达
  Digital pile up：Pixel内存储单元的数据读出前，下一个hit到达
  Data loss due to late copy：hit数据在像素内存储单元中等待时间，大于时间戳计数周期，无法复原更高位时间戳
平均计数率8.72 MHz/cm2下，读出效率>99%
仿真参数 | STCF_PIX仿真值
像素阵列 | 
像素尺寸 | 
Time Stamp位数 | 8-bit
主时钟频率 | 20 MHz
列间数字带宽 | 10 MHz
ToT最大脉宽 | 12.8 μs
仿真参数 | STCF_PIX仿真值
像素阵列 | 
像素尺寸 | 
Time Stamp位数 | 8-bit
主时钟频率 | 20 MHz
列间数字带宽 | 10 MHz
ToT最大脉宽 | 12.8 μs

## Slide 35: CharTPix180功耗分析
按CharTPix180的读出结构延拓至全尺寸(~2 cm×2 cm)
  有源区连接型：56.2 mW/cm2
  金属线连接型：44.8 mW/cm2
满足读出电路功耗<100 mW/cm2的指标要求
  为采用气冷提供可能性
Chart: 
| 阵列模拟功耗 | 时间戳分发功耗 | 阵列动态功耗 | 数字电路功耗 | 串行读出功耗 | 模拟配置功耗
功耗贡献 | 26 | 12.2 | 2.4 | 5.9 | 10 | 5
功耗贡献项 | 功耗 | 备注
像素阵列模拟 | 27.4 mW/cm2 | 有源区连接型
 | 14.2 mW/cm2 | 金属线连接型
时间戳分发 | 12.2 mW/cm2 | 
像素阵列动态 | 1.6 mW/cm2 | 
外围数字电路 | 23.5 mW | 32 MHz/chip计数率下
高速数据输出系统 | 39 mW | 2×800 Mbps

## Slide 36: CharTPix180—版图
四像素版图设计
  模拟、数字信号隔离
  低功耗设计：深度优化低位时间戳信号寄生电容
CharTPix180于2024.4提交流片
Front end
ROM
Digital
Inject Mudule
SRAM

## Slide 37: 目录
研究背景
MAPS技术调研
传感器仿真
基于大尺寸像素的MAPS研究(CharTPix180)
  MAPS设计
  MAPS测试
基于小尺寸像素的MAPS研究
总结和展望

## Slide 38: 测试内容
实验室测试
  电学测试
    读出功能验证
    阈值电荷与ENC
    功耗测试(仅CharTPix130)
  放射源测试
    55Fe源(仅CharTPix130)
    90Sr源：时间精度
  激光测试：探测效率
束流测试
  探测效率、位置精度、时间精度

## Slide 39: CharTPix180—测试平台
CharTPix180
CharTPix180打线
子板背面
子板正面

## Slide 40: CharTPix180—测试系统
测试系统主要功能
  芯片配置
    测试软件基于硬件访问库（HAL）的Python进行开发，并通过IPbus协议与FPGA通信
    实现在线实时配置
  输出数据处理
    支持LVDS串行读出、慢速串行读出两种模式

## Slide 41: CharTPix180—电路性能测试
-6 V衬底偏压，在不同模拟组合下扫描S-curve，确定最佳工作点
有源区连接型：
阈值均值318 e-，阈值离散10.8 e-
ENC均值35.0 e-，ENC离散2.3 e-
部分列读出逻辑异常，已确认原因并在改版中修正
金属线连接型：
阈值均值312 e- ，阈值离散16.5 e- （仅偶数列）
ENC均值17.9 e- ，ENC离散1.9 e-
奇偶列阈值不一致：电荷自注入电路导致；而非前端本身不一致

## Slide 42: CharTPix180—激光测试
利用S-curve标定激光强度，扫描不同位置探测效率
600 e-
1600 e-
有源区连接型
金属线连接型
1600 e-下探测效率接近100%

## Slide 43: CharTPix180— 90Sr源测试
引入LGAD探测层以获取精确参考时间
时间精度测试
  有源区连接型49.5 ns @阈值366 e-
  金属线连接型40.9 ns @阈值322 e-
  ToT读出异常导致尚无法进行Timewalk修正，预期修正后时间精度可进一步提升
有源区连接型
金属线连接型

## Slide 44: 束流测试平台
组建束流望远镜系统
赴CERN PS(Proton Synchrotron)完成束流测试
Telescope System
  6层Jadepix-3芯片作为径迹参考探测器（J0-J5）
  1层LGAD作为时间参考探测器
  2层DUT：CharTPix180和CharTPix130
对齐 - 采数 - 分析
束流粒子种类
  4 GeV hadron
  3 GeV hadron

## Slide 45: CharTPix180—束流测试结果
SUB=-6 V
SUB=-4 V
探测效率
位置精度
时间精度
探测效率可达99.9%；位置精度沿行方向10 μm，列方向40 μm；时间精度最好可达37.8 ns

## Slide 46: 目录
研究背景
MAPS技术调研
传感器仿真
基于大尺寸像素的MAPS研究
基于小尺寸像素的MAPS研究(CharTPix130)
  MAPS设计
  MAPS测试
总结和展望

## Slide 47: 方案优化
大尺寸像素方案导致前端电路的定时与噪声性能变差
通过读出架构优化降低读出通道密度
  保留小尺寸像素结构
  提出基于超级像素的新型读出架构
传统定时MAPS
小像素定时快、噪声小
读出通道多功耗高
CharTPix180
大像素定时较慢、噪声较高
读出通道少功耗低
基于超级像素读出的MAPS—CharTPix130
小像素定时快、噪声小
读出通道少数字功耗低
①
②
③
Super pixel

## Slide 48: 方案优化
④
传统合并方案：相邻像素做“OR”
小信号像素的ToT丢失
⑤
错位像素做“OR”
避免小信号ToT丢失
读出有效Group地址
多个Group同时有效时，位置信息丢失
⑥
错位像素做“OR”、错位摆放Group
避免小信号ToT丢失
避免位置信息丢失
时间戳分发数进一步降低，减小数字功耗

## Slide 49: 方案优化
单行超级像素结构版图实现难度大读出通道×4/行
调整为从两个维度合并读出通道读出通道×2/行
  超级像素范围: 6×12 pixels
  Cluster size小于3×3时，完全恢复原始击中情况
最终版本GSMC_MAPS Super pixel结构
Cluster分布(Allpix2)
平均值2.9 (threshold=150 e-)
Hit击中Super pixel不同位置时，
不损失ToT概率平均概率>99.0%
不同事例率下数据损失曲线：
Hit rate<8.5 MHz/cm2时，
读出效率均>99%
与column-drain的阵列数字功耗对比：
新结构<20mW/cm2

## Slide 50: CharTPix130总览
芯片参数 | 
芯片尺寸 | 6.1 mm×22.0 mm
像素阵列 | 576(行)×144(列)
像素尺寸 | 33.2 μm×33.2 μm
芯片功耗 | 44.5 mW
单像素功耗 | 150 nA/pix
ToA | 13-bit (5-bit Fine+8-bit coarse)
ToT | 8-bit
基于新型超级像素方案开展原型芯片设计—CharTPix130
  高位置分辨、高时间分辨、低功耗
  芯片高度达到全尺寸芯片规模(576行)
  于2024.9提交流片
像素阵列
外围电路
读出电路

## Slide 51: CharTPix130—前端电路
前端采用开环电压放大电路
  电路结构与CharTPix180一致，但得益于输入电容大幅降低，模拟性能得以提升
  S-curve仿真：Threshold=153.6 e-，ENC=5.1 e-，MISMATCH=5.8 e-
  功耗150 nA/pix，折合16.3 mW/cm2
  Timewalk ~40 ns， 时间精度2.0 ns@400 e-
  有源区连接型像素： Threshold=309.0 e-，ENC=11.4 e-，MISMATCH=5.7 e-，Timewalk ~170 ns，时间精度27.2 ns@600 e-
ENC
Thr=153.4 e- Σ=5.1 e-
MISMATCH
Thr=153.8 e- Σ=5.8 e-
200 e-
400 e-
600 e-
800 e-
1000 e-
OUTA
OUTC

## Slide 52: CharTPix130—粗细时间结合
每6个像素共用读出通道,面积充裕
采用粗时间戳+细计数的时间量化电路(Timepix3)
读出通道内集成启停型VCO@500 MHz
数据组成：8-bit前沿/后沿时间戳(40 MHz)、5-bit前沿细时间、
3-bit Group地址、10-bit 通道行地址

## Slide 53: CharTPix130—功耗分析
Chart: 
| 阵列模拟功耗 | 时间戳分发功耗 | 阵列动态功耗 | 数字电路功耗 | 串行读出功耗 | 模拟配置功耗
功耗贡献 | 14.8 | 10 | 1.9 | 6.4 | 5 | 6.3
CharTPix130功耗分析
  总功耗~44.5 mW
拓展到全尺寸芯片(576行×576列)，预计功耗为~40 mW/cm2
预计可满足读出电路功耗< 50 mW/cm2的最终指标要求
  为气冷提供可能性
贡献项 | 功耗 | 参数
像素阵列模拟功耗 | 16.3 mW/cm2 | 像素尺寸33.2 μm
时间戳分发功耗 | 11.0 mW/cm2 | 系统时钟40 MHz
像素阵列动态功耗 | 2.1 mW/cm2 | 计数率8.1 MHz/cm2
外围数字电路功耗 | 6.4 mW | 双列×6
PLL+串行器+SLVS功耗 | 5 mW | 
模拟配置电路 | 6.3 mW | 包含DAC、列末镜像电路
芯片总功耗 | 44.5 mW | 

## Slide 54: 目录
研究背景
MAPS技术调研
传感器仿真
基于大尺寸像素的MAPS研究
基于小尺寸像素的MAPS研究
  MAPS设计
  MAPS测试
总结和展望

## Slide 55: CharTPix130—测试平台
子板采用双排焊盘结构
沿用CharTPix180测试系统框架

## Slide 56: CharTPix130—电学测试
对指定像素进行电荷注入
利用电荷自注入功能，对读出电路性能做独立测试
  阈值电荷225 e-，MISMATCH为26.4 e-，等效噪声电荷(ENC)6.6 e-
  输入400 e-时，时间精度4.1 ns
噪声、定时性能均大幅改善
ENC分布
阈值电荷分布
ToA-Qinj
(校准前)
ToA-Qinj(校准后)

## Slide 57: CharTPix130—功耗测试
利用高精度源表分别测量不同配置下，流经模拟电源、数字电源的电流值，计算相应功耗
满足最终的功耗要求(<50 mW/cm2)
  时间戳分发功耗大幅降低：80 mW/cm26.3 mW/cm2
贡献项 | 测试值
像素阵列模拟功耗 | 19.0 mW/cm2
时间戳分发功耗 | 6.3 mW/cm2 （20 MHz）
外围数字电路功耗 | 1.3 mW/cm2/MHz*
外围模拟配置电路功耗 | 4.8 mW
总功耗 | <50 mW/cm2
模拟电路功耗随
配置IBIAS的变化曲线
数字读出电路功耗随
事例率的变化曲线
*根据测试值外推计算得到
TJ-Monopix2

## Slide 58: CharTPix130—激光测试
利用皮秒脉冲激光器对不同位置下的探测效率、时间精度进行测试
  输入电荷量为1600 e-时，探测效率~100%，时间精度平均值13.3 ns
  激光对准传感器中心时，时间精度14.6 ns @400 e- ~4.0 ns@1200 e-
400 e-
1600 e-
激光对准传感器中心时，
定时/时间精度-电荷量曲线

## Slide 59: CharTPix130—55Fe源测试
对每个像素分别进行ToT-Qinj转换后得到55Fe能谱
  Kα全能峰位置1620 e-，与理论值1639 e-相符电荷标定整体准确
  电荷收集性能稍差
    工艺与传感器结构共同导致
ToT分布
电荷量分布
相同工艺下，
3T读出型MAPS芯片的55Fe能谱
(pitch size 30 μm×30 μm)

## Slide 60: CharTPix130—90Sr源测试
Cluster size 为2.35
时间精度测试
  Timewalk修正前，初始时间精度126.5 ns
  根据电学标定结果，逐像素做第一次修正，时间精度75 ns
    电荷收集较慢导致电学标定(等效于电荷瞬时收集)不准确
  全局做第二次修正，时间精度41 ns
Timewalk修正前
根据电学标定结果做第一次修正
第二次全局修正
电学标定拟合式

## Slide 61: CharTPix130—束流测试结果
CharTPix130在不同衬底偏压下的探测效率测试
衬底偏压= -4 V
  248 e-阈值下，探测效率99.3%
  像素中心效率高，四周低，由电荷共享效应导致
衬底偏压= -3 V
  240 e-阈值下，探测效率99.0%
  效率随阈值下降更加明显
阈值电荷 248 e-
阈值电荷 520 e-

## Slide 62: CharTPix130—束流测试结果
利用电荷重心法重建粒子击中位置
  位置精度可达4.7 μm@-4 V，显著优于0/1甄别下的理论值9.6 μm
  大幅超越指标要求，显著优于CharTPix180
Cluster size~2.5
位置精度
沿行、列方向Cluster size
Cluster size

## Slide 63: CharTPix130—束流测试结果
ToA-Qinj(Timewalk校准前)
ToA-Qinj(Timewalk校准后)
经两次Timewalk修正，CharTPix130时间精度得到提升
  ~50 ns@ -4V，~40 ns @-3 V
  受体效应影响，-4 V下MAPS电学性能降低
与90Sr源测试结果相近
时间精度随阈值变化

## Slide 64: 目录
研究背景
MAPS技术调研
传感器仿真
基于大尺寸像素的MAPS研究
基于小尺寸像素的MAPS研究
总结和展望

## Slide 65: 总结
本论文工作的关键技术、特色与主要创新点：
  1、针对STCF ITK在具有多维测量功能的同时仍保持低功耗的要求，在本研究中提出基于大尺寸像素设计、通过减小读出电路通道密度来降低数字电路功耗的新思路，并包含了有源区连接型与金属线连接型两种大尺寸传感器。
金属线连接型传感器
（Pixel-based sensor）
有源区连接型传感器
（Strip-based sensor）

## Slide 66: 总结
本论文工作的关键技术、特色与主要创新点
  2、在本研究中提出一种基于超级像素的新型读出架构，在超级像素内通过对多个小像素的数字输出错位做“或”操作并编码，实现了读出通道的合并，有效减少读出通道密度，最终实现了阵列内数字电路的低功耗设计。
  3、在论文中设计并建立了通用测试系统，完成对基于上述两种方案的原型MAPS芯片的系统性测试。两种方案的原型芯片整体链路均工作正常，实测性能满足指标要求。
超级像素结构

## Slide 67: 展望
下一步工作可以包括：
  辐照测试：在两款原型MAPS经不同梯度辐照后，测试各项性能变化
  MAPS性能优化与迭代：根据测试现象对MAPS读出设计做出改进
  全尺寸MAPS设计：扩大芯片尺寸至2 cm×2 cm
  针对国产工艺的进一步探索

## Slide 68: 博士期间发表论文
博士期间发表论文
Xuan D, Qin J, Xu L, et al. CMOS MAPS With a Novel Readout Scheme for High Luminosity Particle Colliders[J]. IEEE Transactions on Nuclear Science, 202 5, 72(3): 217-224.
Xuan D, Zhang R, Qin J, et al. A low power monolithic active pixel sensor prototype for the STCF inner tracker[J]. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 2025, 1080: 170725.
Zhang R, Xuan D, Qin J, et al. Simulation of MAPS and a MAPS-based inner tracker for the Super Tau-Charm Facility[J]. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 2026, 1087: 171383.
会议报告
在24th IEEE Real Time会议进行报告，题目为"CMOS MAPS with a novel readout scheme for the STCF Inner tracker“
在第四届半导体辐射探测器研讨会上进行报告，题目为“应用于STCF内径迹探测器的MAPS芯片设计”
在高能物理分会第十四届全国粒子物理学术会议上进行报告，题目为“应用于高亮度电子对撞机内径迹探测器的MAPS芯片设计”
在Vienna Conference on Instrumentation中进行海报展示，题目为“A low power monolithic active pixel sensor prototype for the STCF Inner tracker”
在中部地区研究生论坛上进行报告，题目为“应用于STCF内径迹探测器的单片式有源像素传感器研究”

## Slide 69
谢谢！

## Slide 70
BACK UP

## Slide 71: 圆柱形MPGD方案
μRWELL (micro Resistive WELL)
  位置分辨<100μm
  基于快速接地设计，计数率能力~1 MHz/cm2
  感应信号幅度低，大面积化过程中遭遇技术挑战
μRGroove (micro resistive Groove)
  一维读出实现二维位置分辨
  避免电荷分享效应，相同气体增益下感应信号幅度增大
  机械结构简单、安装简便，利于大面积应用
μRWELL结构 & 信号幅度
μRGroove结构
计数率、位置分辨有限，
继续提升难度大

## Slide 72: MAPS比选
四阱工艺:增加深P阱、深N阱，像素内电路可使用CMOS结构，外延层高阻，非全耗尽 (ALPIDE)
Depleted MAPS
  大收集电极(高压型)：抗辐射性极强、电荷收集快，但输入电容大
  小收集电极：四阱工艺基础上增加N- implant，输入电容小
    像素边缘制作n型gap
    像素边缘增加p型注入
    n型gap + p型注入
像素边缘处形成横向pn结：
探测效率、电荷收集速度提升，抗辐照增强
双阱工艺
（MIMOSA）
四阱工艺
（ALPIDE）
大收集电极
小收集电极
n- gap
p implant
n- gap
+
p implant

## Slide 73: 高压CMOS
Depleted MAPS-大收集电极
  代表芯片：MuPix、ATLASPix、LF-Monopix
以LF-Monopix为例
  HV：衬底负高压(~ 150 V)
  HR：高阻P衬底(> 2 )
  探测器电容较大(~ 200 fF)，导致噪声变差，前放速度变慢，功耗增加
  放大电路制作在收集极内，Cpw可能导致严重串扰对电路有特殊要求
1015 neq/cm2辐照前后，LF-Monopix探测效率分布
抗辐射性极强、电荷收集快
In-time探测效率：< 25 ns
HV-MAPS定时精度

## Slide 74: MAPS调研
ATLAS—MALTA系列
Towerjazz180 nm改进型工艺，外延层全耗尽
Time walk<25 ns，jitter范围0.16~4.7 ns
基于即时读出的异步架构，避免分发时间戳
  阵列内数字电路功耗极低
MALTA2 chip
Notes: MALTA是为ATLAS设计的另一个MAPS系列。它的前沿定时性能同样很好，时幅游走小于25ns。它在读出架构上的主要特点是采用了异步读出结构，不再需要像TJ-Monopix那样密集地分发时间戳，因此阵列内的数字电路功耗极低，只有12 mW。但是它又缺少电荷测量的能力

## Slide 75: 传感器仿真
基于Sentaurus TCAD模拟套件仿真不同类型传感器性能
  Spacing: 2 μm
  Diameter1: 2 μm
hit_position处
做网格细化

## Slide 76: CharTPix180—电荷收集
金属线连接型(170 μm×31 μm)
衬底-6 V负偏压，nwell 0.8V正偏压
  耗尽深度~9.1 μm
  收集电荷量、收集速度弱于有源区连接型
    零电场区域更多
Position | Charge (e-) | Collected time (ns)
P1 (0 μm) | 673.7 | 63.8
P2 (5 μm) | 1035.9 | 59.8
P3 (40 μm) | 1040.9 | 61.8
Notes: 在金属线连接型的仿真中，由于电荷收集能力变弱，所以对于击中四像素中心的情况，电荷收集时间增加到了64 ns

## Slide 77: CharTPix180—模拟前端01模式
兼容01读出模式
  片内DAC控制M3c、M6参与模拟放大（分别用作cascode、截波），减小ITHR以增大模拟电路增益
  模拟功耗降低，(800 nA/pix  120 nA/pix) ，前沿变慢
  ToT不再与Qinj保持线性关系
  ENC、MISMATCH不同程度增加：ENC=17.0 e-，MISMATCH=7.6 e-(Threshold 246.5e-)
Noise S-curve ENC=17.0 e-
MC S-curve MISMATCH=7.6 e-
OUT_A
OUT_C
不同Qinj下OUTA、OUTC波形

## Slide 78: CharTPix180—串行器
  10：1串行器×2(5：1多相结构+2：1树形结构)，共用五相时钟发生器
  工作模式：输入为数据处理模块8b10b编码输出
  自测试模式：输入为PRBS7伪随机码，可用于串行器+LVDS独立测试
  串行输出：LVDS 800Mbps×2
    不同corner下最下眼高252 mV，最大抖动17.8 ps，功耗9.39 mW
20:2串行器电路结构
自测试模式下20:2串行器电路波形
伪随机码输入
LVDS驱动器
LVDS驱动器差分输出
LVDS驱动器单端信号眼图

## Slide 79: CharTPix180—模拟配置电路
7-bit复合型IDAC：提供像素电路电流偏置
8-bit R-2R型VDAC：提供像素电路电压偏置
7-bit电阻分压型VDAC：提供注入脉冲电压偏置
 | IDAC | R-2R型VDAC | 电阻分压型VDAC
INL (MC simulation) | <0.89 LSB | <1.1 LSB | <0.023 LSB
DNL (MC simulation) | <0.98 LSB | <0.8 LSB | <0.015 LSB
INL (corner simulation) | <0.79 LSB | <1.0 LSB | <0.14 LSB
DNL corner simulation) | <0.82 LSB | <0.37 LSB | <0.04 LSB
版图 |  |  | 
 | INL | DNL
电阻分压型 DAC |  | 
R-2R型 DAC |  | 
 | INL | DNL
电阻分压型 DAC |  | 
R-2R型 DAC |  | 
R-2R型VDAC 不同工艺角下DNL，INL
R-2R型VDAC MC仿真下DNL，INL

## Slide 80: CharTPix180—定时精度仿真
定时精度：
电子学定时精度
ToT rms~260 ns

## Slide 81: CharTPix180—读出功能验证
读出功能验证
  测试像素波形检查
  数字读出功能验证：利用DPULSE
有源区连接型测试像素OUTS
金属线连接型测试像素OUTS
测试像素电路结构
OUTS

## Slide 82: CharTPix180—MASK方式
配置结构简洁，但MASK像素过多时存在ghost pixel

## Slide 83: CharTPix180—ToT读出异常
不同输入电荷量下，ToT读出均为0或1实测中甄别脉冲均为短脉冲
改进方法：调整数字线位置；增加传感器屏蔽金属
  利用提参确认消除了数字信号串扰

## Slide 84: CharTPix180—串扰
注入电荷后当前列出现持续读出：
  优先级读出电路对输入端串扰导致
  甄别器输出对输入端串扰导致
解决方法：
  数字复位：FPGA接收读出数据后，全局复位
  模拟复位：FPGA接收读出数据后，复位偏置电流
后续测试均仅读取第一个击中信号
改版设计中优化像素电路版图，消除数字信号对输入端耦合
  增加接衬底guard ring（M1~M5）
  数字信号尽量远离输入端

## Slide 85: CharTPix130—读出功能验证
读出功能验证
  测试像素波形检查
  数字读出功能验证：利用DPULSE
    每个像素均包含PULSE latch、MASK latch，提升像素配置的自由度
测试像素OUTS
测试像素OUTC

## Slide 86: CharTPix130—定时精度仿真
ToT离散
Qinj=400e-
Std Dev=11.47 ns
Qinj=400 e-下
  平均延时=1.2 ns
  =1.5 ns
结合优化后量化误差
  (400 e-,电子学自测试模式)
ToT-Qinj
LSB=25 ns
随Qinj响应曲线
随Qinj响应曲线

## Slide 87: CharTPix130—数字读出
基于TOKEN(column-drain)的优先级读出(ATLAS FE-I3)
像素阵列576行  双列共2304个通道共用数据总线
传统TOKEN链逐级翻转，延时较大，限制了读出频率限制读出带宽
    双列共用数据总线，但TOKEN链独立
    增加二级FAST TOKEN链
    最大延迟由~190 ns减小至10.4 ns
快速TOKEN链
串联慢链
TOKENIN
TOKENIN
解决方法

## Slide 88: CharTPix130—Irdrop分析
CharTPix130 IR drop分析
  基于MATLAB构建电源网络模型，分析CharTPix130 IRdrop
    由6行×12列像素(super pixel)构成M行N列
    每个节点列出基尔霍夫电流方程，结合边界条件求解所有节点的电压值
    在virtuoso中绘制小规模电源网络，已验证matlab模型可靠性
  IRdrop<0.57 mV(CharTPix130)，IRdrop<1.9 mV(全尺寸芯片)
  类似地，CharTPix180 : IRdrop<3.3 mV(全尺寸芯片)
Chip4 Irdrop(576行×144列)
全尺寸芯片 IRdrop(576行×576列)

## Slide 89: CharTPix130—55Fe源测试
对每个像素分别进行ToT-Qinj转换后得到55Fe能谱
  Kα全能峰位置1620 e-，与理论值1639 e-相符电荷标定整体准确
  电荷收集性能稍差
    工艺与传感器结构共同导致
与CharTPix180相同工艺，有源区连接型
30 μm×30 μm
ToT分布
电荷量分布